ДСТУ Б В.2.7-61-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ

РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ

Технічні умови

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1997

ДСТУ  Б В.2.7-61-97

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Технiчним комiтетом iз стандартизацiї

"Будiвельнi матерiали"

(Павлова Л.М.. iнж.: Сай В.1., к.т.н.)

2 ВНЕСЕНИЙ

Вiддiлом державних нормативiв, стандартiв i сертифiкацiї

Держкоммiстобудування України

З ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом Держкоммiстобудування України

вiд 18.03.1997 р. №38

ВВЕДЕНИЙ В ДIЮ

Наказом Держкоммiстобудування  України

вiд 6.08.97 р. №136

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на територiї України

припиняють дiю ГОСТ  530-80 "Кирпич и камни

керамические. Технические условия"

i ГОСТ 7484-78 "Кирпич и камни керамические лицевые.

Технические условия".

Цей стандарт вiдповiдає Мiждержавному стандарту

ГОСТ  530-95 "Кирпич и камни керамические.

Технические условия" в частинi обов'язкових вимог.

ДСТУ  Б В.2.7-61-97

ЗМІСТ

1 Галузь використання .....................................  1

2 Нормативнi посилання ....................................  1

З Класифiкацiя. Основнi розмiри. Позначення ...............  З

4 Технiчнi вимоги .........................................  6

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ...... 11

6 Правила приймання ....................................... 11

7 Методи контролю  ........................................ 13

8 Транспортування i зберiгання. ........................... 14

9 Гарантiї виготовлювача .................................. 15

Додаток А

Рекомендованi форми i розмiри виробiв ..................... 16

Додаток Б

Приклади умовного позначення виробiв, що вiдвантажуються

споживачам в країни СНД ................................... 17

Додаток В

Визначення теплопровiдностi на фрагментах стiни ........... 18

ДСТУ Б В.2.7-61-97

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ КЕРАМІЧНІ

РЯДОВІ І ЛИЦЬОВІ

Технічні умови

Строительные материалы

Кирпич и камни керамические

рядовые и лицевые

Технические условия

Вuilding materials

Оrdinary and facing ceramik briks and stones

Specification

------------------------------------------------------------------

Дата введения 1998-01-01

----------

1 Галузь використання

Даний стандарт поширюється на повнотілі і порожнисті, рядові і

лицьові керамічні цеглу та камені (далі -  вироби),  що  виготовлю-

ються способом напівсухого пресування або пластичного формування

глинистих і кремнеземистих (трепел, діатоміт) осадових порід і про-

мислових відходів (вуглевидобутку і вуглезбагачення, зол, шлаків

тощо) з мінеральними та органічними добавками або без них і випале-

ні у печах.

Вимоги, що викладені у 3.3-3.9, розділах 4-9 та у додатку Б, є

обов'язковими. Інші вимоги стандарту - рекомендовані.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті використані посилання на такі нормативні

документи:

ДСТУ Б В.2.7-42-97        Методи визначення водопоглинання, густини

і морозостійкості будівельних матеріалів

та виробів

ДСТУ 2296-93              Національний знак відповідності. Форма,

розміри, технічні вимоги і правила вико-

ристання

-----------------------------------------------------

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ  Б В.2.7-61-97

ГОСТ 12.1.005-88          ССБТ. Общие сапитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 162-90               Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 427-75               Линейки измерительные металлические.

Технические условия

ГОСТ 3749-77              Угольники поверочные 90 град.

Технические условия

ГОСТ 7076-87              Материалы и изделия строительные.

Метод определения теплопроводности

ГОСТ 8462-85              Материалы стеновые. Методы определения

пределов прочности при сжатии и изгибе

ГОСТ 14192-77             Маркировка грузов

ГОСТ 18343-80             Поддоны для кирпича и керамических камней.

Технические условия

ГОСТ 24816-81             Материалы строительные.

Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 26254-84             Здания и сооружения. Методы определения

сопротивления теплопередачи ограждающих

конструкций

ДБН В.1.4-0.01-97         Система норм та правил зниження рівня

іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів у будівництві.

Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97         Система норм та правил зниження рівня

іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів у будівництві.

Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97         Система норм та правил зниження рівня

іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів у будівництві.

Регламентовані радіаційні параметри.

Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97         Система норм та правил зниження рівня

іонізуючих випромінювань природних

радіонуклідів у будівництві.

Радіацйний контроль будівельних матеріа-

лів та об'єктів будівництва

СНиП 2.04.05-91           Отопление, вентиляция и кондиционирование

- 3 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

3 Класифiкацiя. Основнi розмiри. Позначення

3.1 Вироби класифiкують за такими основними ознаками:

- призначенням;

- мiцнiстю;

- розмiрами;

- середньою густиною;

- морозостiйкiстю;

- радiоактивнiстю.

3.2 За призначенням вироби пiдроздiляють на дна  види:  рядовi

(Р) i лицьовi (Л).

Рядовi вироби використовують для кладки зовнiшнiх i внутрiшнiх

стiн та iнших елементiв будинкiв i споруд, для виготовлення стi-

нових панелей i блокiв, а також для кладки фундаментiв.

Лицьовi вироби використовують для кладки i одночасного  личку-

вання стiн та iнших елементiв будинкiв i споруд, їхнi лицьовi пове-

рхнi можуть бути гладкими, рифленими або  офактуреними,  природного

кольору (кольору нормально випаленого черенка), пофарбованими  шля-

хом введення у сировиннi матерiали домiшок чи iншими способами. Ли-

цьовi поверхнi офактурених облицювальних виробiв можуть бути  одер-

жанi торкретуванням мiнеральним дрiбняком, ангобуванням. глазурува-

нням, двошаровим формуванням або iншими способами.

3.3 Класифiкацiя виробiв за мiцнiстю (маркою) наведена у таблицi 1.

Таблиця 1                                             У мегапаскалях (кгс/см2)

------------------------------------------------------------------------------------------

|Марка  |                                     Границя міцності                           |

|виробу |--------------------------------------------------------------------------------|

|       |на стиск для всіх   |                  на згин для                              |

|       |   видів виробів    |-----------------------------------------------------------|

|       |                    |повнотілої цегли   |цегли напівсухого  |потовщеної цегли   |

|       |                    |пластичного        |пресування і       |                   |

|       |                    |формування         |порожнистої цегли  |                   |

|       |--------------------------------------------------------------------------------|

|       |середній |найменший |середній|найменший |середній|найменший |середній|найменший |

|       |для 5    |для       |для 5   |для       |для 5   |для       |для 5   |для       |

|       |зразків  |окремого  |зразків |окремого  |зразків |окремого  |зразків |окремого  |

|       |         |зразка    |        |зразка    |        |зразка    |        |зразка    |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 300   |30,0(300)|25,0(250) | 4,4(44)|  2,2(22) | 3,4(34)|  1,7(17) | 2,9(29)|  1,5(15) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 250   |25,0(250)|20,0(200) | 3,9(39)|  2,0(20) | 2,9(29)|  1,5(15) | 2,5(25)|  1,3(13) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 200   |20,0(200)|17,5(175) | 3,4(34)|  1,7(17) | 2,5(25)|  1,3(13) | 2,3(23)|  1,1(11) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 175   |17,5(175)|15,0(150) | 3,1(31)|  1,5(15) | 2,3(23)|  1,1(11) | 2,1(21)|  1,0(10) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 150   |15,0(150)|12,5(125) | 2,8(28)|  1,4(14) | 2,1(21)|  1,0(10) | 1,8(18)|  0,9(9)  |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 125   |12,5(125)|10,0(100) | 2,5(25)|  1,2(12) | 1,9(19)|  0,9(9)  | 1,6(16)|  0,8(8)  |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 100   |10,0(100)| 7,5(75)  | 2,2(22)|  1,1(11) | 1,6(16)|  0,8(8)  | 1,4(14)|  0,7(7)  |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  75*  | 7,5(75) | 5,0(50)  | 1,8(18)|  0,9(9)  | 1,4(14)|  0,7(7)  | 1,2(12)|  0,6(6)  |

------------------------------------------------------------------------------------------

Закінчення таблиці далі

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Закінчення таблиці 1

------------------------------------------------------------------------------------------

|Марка  |                                     Границя міцності                           |

|виробу |--------------------------------------------------------------------------------|

|       |на стиск для всіх   |                  на згин для                              |

|       |   видів виробів    |-----------------------------------------------------------|

|       |                    |повнотілої цегли   |цегли напівсухого  |потовщеної цегли   |

|       |                    |пластичного        |пресування і       |                   |

|       |                    |формування         |порожнистої цегли  |                   |

|       |--------------------------------------------------------------------------------|

|       |середній |найменший |середній|найменший |середній|найменший |середній|найменший |

|       |для 5    |для окрем-|для 5   |для окрем-|для 5   |для окрем-|для 5   |для окрем-|

|       |зразків  |ого зразка|зразків |ого зразка|зразків |ого зразка|зразків |ого зразка|

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|            Для цегли і каменів з горизонтальним розташуванням пустот                   |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 100   |10,0(100)| 7,5(75)  |        |          |        |          |        |          |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  75   | 7,5(75) | 5,0(50)  |        |          |        |          |        |          |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  50   | 5,0(50) | 3,5(35)  |    -   |     -    |    -   |     -    |    -   |     -    |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  35*  | 3,5(35) | 2,5(25)  |        |          |        |          |        |          |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  25*  | 2,5(25) | 1,5(15)  |        |          |        |          |        |          |

------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Границю міцності порожнистих виробів на стиск визначають за фактичною площею.

* Тільки для рядовых виробів

3.4 Класифiкацiя виробiв у залежностi вiд розмiрiв наведена у табл.2.

Таблиця 2                                          В міліметрах

--------------------------------------------------------------------

|        Тип виробу         |Номінальні розміри за   |Коефіцієнт   |

|                           |------------------------|перерахунку  |

|                           |довжи-| шириною| товщи- |на умовну    |

|                           | ною  |        |  ною   |цеглу        |

|------------------------------------------------------------------|

|1 Цегла звичайних розмірів |250   |  120   |   65   |     1,00    |

|  (умовна)                 |      |        |        |             |

|2 Цегла потовщена          |250   |  120   |   88   |     1,35    |

|3 Цегла модульних розмірів |288   |  138   |   63   |     1,28    |

|4 Цегла модульних розмірів |      |        |        |             |

|  потовщена                |288   |  138   |   88   |     1,79    |

|5 Цегла потовщена з гори-  |250   |  120   |  138   |     2,12    |

|  зонтальним розташуванням |      |        |        |             |

|  пустот                   |      |        |        |             |

|6 Камінь звичайних розмірів|250   |  120   |  138   |     2,12    |

|7 Камінь модульних розмірів|288   |  138   |  138   |     2,81    |

|8 Камінь модульних розмірів|288   |  288   |   88   |     3,74    |

|  укрупнений               |      |        |        |             |

|9 Камінь укрупнений        |250   |  250   |  138   |     4,42    |

|10 Камінь укрупнений з     |250   |  250   |  120   |     3,85    |

|   горизонтальним розтушу- |      |        |        |             |

|   ванням пустот           |      |        |        |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Примітка. Допускається за погодженням зі споживачем випускати ви- |

|          роби з іншими розмірами за умови додержання обов'язкових|

|          вимог цього стандарту.                                  |

--------------------------------------------------------------------

- 5 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

3.5 Класифiкацiя виробiв у залежностi  вiд  середньоє  густини

наведена у таблицi 3.

Таблиця 3

--------------------------------------------------------------------

|      Група виробів   |  Середня густина,   | Теплопровідність,   |

|                      |        кг/м3        |      Вт/м.К         |

|------------------------------------------------------------------|

|Ефективні             |                     |                     |

|          цегла       |  не більше 1400     |    не більше 0,46   |

|          камені      |     -"-    1450     |                     |

|------------------------------------------------------------------|

|Умовно ефективні      |                     |                     |

|          цегла       |від 1400 до 1600 вкл.|від 0,46 до 0,58 вкл.|

|          камені      |від 1450 до 1600 вкл.|                     |

|------------------------------------------------------------------|

|Обыкновенный кирпич   |     більше 1600     |       більше 0,58   |

|------------------------------------------------------------------|

|Примітка 1. Визначення середньої густини і теплопровідності       |

|        провадять на виробах, що висушені до постійної маси.      |

|Примітка 2. Показники теплопровідності визначаються факульта-     |

|        тивно до накопичення досвіду і порівняних даних.          |

--------------------------------------------------------------------

3.6 За морозостiйкістю цегла i каменi пiдроздiляються на марки

F-15, F-25, F-35 та F-50.

3.7 Класифiкацiя виробiв у залежностi вiд сумарної питомої ак-

тивностi природних радiонуклiдiв за класами радiоактивностi прова-

диться у вiдповiдностi з ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01.

3.8 Умовнi позначення виробiв, що  вiдвантажуються  споживачам

в Українi, мiстять лiтернi (х) та цифровi (у) елементи, якi вiдок-

ремлюються вертикальними рисками згiдно з наведеною схемою:

х    х    х      У/   У/   У/   У    ДСТУ Б В.2.7-61-97

---  ---  ---    ---  ---  ---  ---

|    |    |      |    |    |    |    матеріал

------------------------------------ (к - керамічний)

|    |      |    |    |    |

------------------------------- вид виробів

|      |    |    |    |    (Р - рядові, Л - лицьові)

|      |    |    |    |

-------------------------- порожнистість цегли *

|    |    |    |    (Пв - повнотіла,

|    |    |    |    (Пр - порожниста)

|    |    |    |

------------------- тип виробів

|    |    |    (згідно таблиці 2

|    |    |     цього ДСТУ)

|    |    |

-------------- марка за міцністю

|    |

* Згідно з п.4.2.2          --------- средня густина

цього ДСТУ камені вигото-      |

вляютьсчя тільки               ---- марка за

порожнистими                        морозостійкістю

- 6 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Приклади умовних позначень виробів:

1 Цегла керамiчна рядова повнотiла марки за мiцнiстю 100, гус-

тиною 1650 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15:

Цегла КРПв - 1/100/1650/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

2 Цегла керамiчна рядова порожниста марки за мiцнiстю 150, гу-

стиною 1480 кГ/м3, марки за морозостiйкiстю F-15:

Цегла КРПр - 1/150/1480/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

З Цегла керамiчна рядова порожниста ефективна потовщена марки

за мiцнiстю 125, густиною 1350 кГ/м3, марки за морозостiйкiстю

F-25:

Цегла КРПр - 2/125/1350/25 ДСТУ Б В.2.7-61-97

4 Камiнь керамiчний  рядовий  порожнистий  марки  за  мiцнiстю

100, густиною 1460 кГ/м^, марки за морозостiйкiстю Р-15:

Камiнь КР - 6/100/1460/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

5 Камiнь керамiчний рядовий модульних розмiрiв порожнистий марки

за мiцнiстю 175, густиною  1480  кГ/м3,  марки  за  морозостiйкiстю

F-15:

Камiнь КР - 7/175/1480/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

6 Камiнь керамiчний рядовий ефективний укрупнений  порожнистий

з горизонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 50,  густи-

ною 1390 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15:

Камiнь КР - 10/50/1390/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

7 Цегла керамiчна рядова ефективна, потовщена порожниста з го-

ризонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю  100,  густиною

1350 кГ/м3 марки за морозостiйкiстю F-15:

Цегла КРПр  - 5/100/1350/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

Примiтка. При умовних позначеннях лицьових виробiв замiсть лi-

тери "Р" вводиться лiтера "Л".

3.9 Умовнi позначення виробiв, що  вiдвантажуються  споживачам

в країни СНД, наведенi у Додатку Б.

4 Технiчнi вимоги

4.1 Вироби повиннi задовольняти обов'язковi вимоги цього стан-

дарту та виготовлятись за технологiчними регламентами, що  затвер-

дженi в установленому порядку, з диференцiйованими вимогами до про-

цесу виробництва на кожний вид виробiв.

4.2 Форма, розмiри i зовнiшнiй вигляд

4.2.1 Вироби повиннi мати форму  прямокутного  паралелепiпеда.

Поверхня граней виробiв повинна бути плоскою, ребра - прямолi-

нiйними.

Допускається випускати  вироби  з  закругленими  вертикальними

ребрами з радiусом закруглення не бiльше 15 мм.

- 7 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

4.2.2 Цеглу слiд виготовляти повнотілою (без пустот або з те-

хнологiчними пустотами об'ємом до 13% для запобiгання  структурному

утворенню завилькуватостi) i порожнистою, а каменi - лише порожнис-

тими.

Всi вироби, за винятком призначених  для  кладки  фундаментiв,

можуть виготовлятись пористими.

4.2.3 Рекомендованi розмiри, форма i розташунання пустот у ви-

робах, а також порожнистiсть виробiв наведенi у додатку А.

Вироби  можна  виготовляти  iншої  порожнистостi  з  пустотами

iнакшої форми, iншим числом та розташуванням отворiв за умови доде-

ржання обов'язкових вимог цього стандарту.

4.2.4 Пустоти у виробах повиннi розташовуватись перпендикуляр-

но (вертикально розташованi) або паралельно (горизонтально  розта-

шованi) постелi i можуть бути наскрiзними i ненаскрiзними.

4.2.5 Ширина щiлиновидних пустот повинна бути не бiльше 16 мм,

а дiаметр цилiндричних наскрiзних i розмiр сторони квадратних  пус-

тот - не бiльше 20 мм.

4.2.6 Для укрупнених каменiв допускаються пустоти (для захвату

при кладцi) з загальною площею перерiзу не бiльше 13% вiд площi ос-

нови.

4.2.7 Дiаметр ненаскрiзних пустот i розмiри горизонтальних пу-

стот не регламентуються.

4.2.8 Товщина зовнiшнiх стiнок порожнистих виробiв повинна бу-

ти не менше 12 мм.

4.2.9 Лицьовi вироби повиннi мати двi лицьовi поверхнi -  лож-

кову та поперечикову. За погодженням iз споживачем допускається ви-

пускати вироби з однiєю лицьовою поверхнею.

4.2.10 Трiщини на лицьовiй поверхнi лицьових виробiв, а  також

трiщини та розшарування по контакту фактурного шару з основною  ма-

сою виробiв не допускаються.

На лицьових поверхнях не повинно бути вiдколкiв, плям.  вицвi-

тiв та iнших дефектiв, видимих на вiдстанi 10 м на вiдкритому  май-

данчику при денному освiтленнi.

4.2.11 Колiр, рисунок рельєфу i iншi показники зовнiшнього ви-

гляду лицьової поверхнi лицьових виробiв повиннi вiдповiдати затве-

рдженому в установленому порядку або погодженому iз споживачем зра-

зку-еталону.

4.2.12 Вiдхилення вiд номiнальних розмiрiв i показникiв зовнi-

шнього вигляду виробiв не повиннi перевищувати на одному виробi ве-

личин, зазначених у таблицi 4.

- 8 -

Таблиця 4

-------------------------------------------------------------------

|  Найменування показників  |        Значення відхилень           |

|                           |-------------------------------------|

|                           |для рядових виробів та  |            |

|                           |нелицьових поверхонь    |            |

|                           |  лицьових виробів      |для лицьових|

|                           |------------------------|поверхонь   |

|                           |для виробів|для виробів |лицьових    |

|                           |пластичного|пластичного |виробів     |

|                           |формування |формування і|            |

|                           |із лесів,  |напівсухого |            |

|                           |трепелів,  |пресування  |            |

|                           |діатомітів |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Відхилення від розмірів, |           |            |            |

|  мм, не більше:           |           |            |            |

|   за довжиною             |    +-7    |     +-5    |     +-4    |

|   за шириною              |    +-5    |     +-4    |     +-3    |

|   за товщиною - для цегли |          +-3           |     +3     |

|   за товщиною - для каменя|          +-4           |     -2     |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Відхилення від прямоліні-|                        |            |

| йності ребер і площинності|                        |            |

|  граней, мм, не більше:   |           |            |            |

|   за постелею             |      4    |       3    |     -      |

|   за ложком               |      6    |       4    |      3     |

|   за поперечиком          |      Не нормується     |      2     |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Неперпендикулярність гра-|                        |            |

|  ней і ребер, віднесена до|      Не нормується     |      2     |

|довжини 120 мм, мм,не більше                        |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Відбитості кутів завглиб-|                        |    Не      |

|  шки від 10 до 15 мм, шт.,|            2           |допускаються|

|  не більше                |                        |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|5 Відбитості і притупленос-|                        |            |

|  ті ребер завглибшки не   |            2           |    Не      |

|  більше 10 мм і завдовшки |                        |допускаються|

|  від 10 до 15 мм, шт.,    |                        |            |

|  не більше                |                        |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|6 Тріщини завширшки більше |                        |            |

|  0,5 мм, протяжністю до   |                        |            |

|  30 мм за постелею повно- |                        |            |

|  тілої цегли і порожнистих|                        |            |

|  виробів не більше ніж до |                        |            |

|  першого ряду пустот (зав-|                        |            |

|  глибшки на всю товщину   |                        |            |

|  цегли чи на 1/2 товщини  |                        |            |

|  поперечикової чи ложкової|                        |            |

|  грані камненів), шт.,    |                        |            |

|  не більше:               |                        |    Не      |

|   на ложкових гранях      |            1           |допускаються|

|   на поперечикових гранях |            1           |    -"-     |

|-----------------------------------------------------------------|

|7 Окремі посічки завширшки |                        |            |

|  не більше 0,5 і завдовжки|      Не нормируеться   |      2     |

| до 40 мм на 1 дм2 лицьової|                        |            |

|  поверхні, шт.,не більше  |                        |            |

- 9 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

4.2.13 Глазурованi поверхнi лицьових виробiв за показниками зов-

нiшнього вигляду повиннi вiдповiдати вимогам, зазначеним в таблицi 5.

Таблиця 5

-------------------------------------------------------------------

|           Найменування показника              |  Допустимі      |

|                                               |  відхилення     |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Напливи і хвилястість глазурі, засмічення,   | Не допускаються |

|  нерівномірність забарвлення глазурі, видимі з|                 |

|  відстані 10м                                 |                 |

|                                               |                 |

|2 Наколи (заглиблення у глазурі) діаметром     | Не допускаються |

|  більше 2 мм                                  |                 |

|                                               |                 |

|3 Пузирі (здутини) загальною площею більше     | Не допускаються |

|  2 см2 для цегли і більше 4 см2 для каменя    |                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Мушки (темні крапки) діаметром 1,5 мм        |                 |

|  окремі розсіяні, шт., не більше:             |                 |

|                     для цегли                 |        3        |

|                     для каменя                |        6        |

|                                               |                 |

|5 Плішини загальною площею більше 1 см2 для    |                 |

|  цегли і більше 2 см2 для каменя              | Не допускаються |

|                                               |                 |

|6 Сухість глазурі загальною площею більше 2 см2|                 |

|  для цегли і більше 4 см2 для каменя          | Не допускається |

|                                               |                 |

|7 Сліпець зашліфованний загальною площею       | Не допускається |

|  більше 2 см2 для цегли і більше 4 см2        |                 |

|  для каменя                                   |                 |

|                                               |                 |

|8 Щербини і зазублини на кромках глазурованої  |                 |

|  поверхні завширшки більше 4 мм і завдовшки   |        4        |

|  більше 10 мм, шт., не більше                 |                 |

-------------------------------------------------------------------

4.2.14 Загальна кiлькiсть рядових виробiв з дефектами, що  пе-

ревищують допустимi у 4.2.12, включаючи парний половпяк, не повинна

бути бiльше 5%; лицьових з дефектами, що  перевищують  допустимi  у

4.2.12 i 4.2.1З, включаючи парний половняк, - 5%. Парним  половия-

ком вважають вироби, що складаються із парних  половинок  або  мають

трiщини бiльше допустимих даним стандартом.

4.2.15 Для лицьових виробiв вапнянi включення ("дутики"), якi

викликають вiдколки пiсля випробування пропарюванням у вiдповiдностi

з 7.5, не допускаються.

4.2.16 Для рядових виробiв вапняні  включення,  якi  викли-

кають пiсля пропарювання згiдно з 7.5 зруйнування виробiв або  їх

поверхень, або вiдколки на їх поверхнi розмiром за найбiльшим вимi-

ром вiд 5 до 10 мм у кiлькостi бiльше трьох штук на одному  виробi,

не допускаються.

4.2.17 Випаленi вироби за кольором повиннi вiдповiдати кольору

нормально випаленого зразка.

- 10 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

4.3 Марку каменя за мiцнiсгю установлюють за значенням  грани-

цi мiцностi на стиск, а цегли - за значеннями  границь  мiцностi

на стиск i згин, наведеними у таблицi 1.

4.4 Водопоглинання рядових виробів, що висушенi до постійної

маси, повинно бути для повнотiлої цегли не менше 8% за масою, по-

рожнистих виробів - не менше 6% за масою.

4.5 Водопоглинання лицьових виробiв повнотiлих  i  порожнистих

повинно бути не менше 6% за масою.

Водопоглинання лицьових виробiв у залежностi вiд використова-

ної сировини повинно бути не бiльше, у вiдсотках за масою:

- 12 - iз бiлопалених глин;

- 18 - iз каолiнових глин або шихт з домiшкою каолiну бiльше

20%;

- 20 - iз карбонатвмiщуючих глин (з вмiстом карбонатiв у перера-

хунку на СаСОз бiльше 10%) та iз глин з домiшкою  трепе-

лiв i дiатомiтiв;

- 28 - iз трепелiв i дiатомiтiв;

- 14 - iз iнших видiв глин.

4.6 Вироби повиннi бути морозостiйкими i  в  насиченому  водою

станi витримувати без ознак видимих пошкоджень (розшарування,  злу-

щення, розтрiскування, викришування) не менше 15. 25, 35 i 50  цик-

лiв поперемiнного заморожування i вiдтавання для марок за  морозос-

тiйкiстю вiдповiдно F-15, F-25, F-35 i F-50.

Лицьовi вироби повиннi мати марку за морозостiйкiстю не нижче

F-25.

Лицьовi вироби з  водопоглинанням,  що  перевищує  наведене  у

4.5, повиннi мати марку за морозостiйкiстю не нижче F-35.

Застосування рядових виробiв марки за мiцнiстю 75 з морозостiй-

кiстю нижче  F-15 допускається для кладки внутрiшнiх перегородок

невiдповiдальних споруд за погодженням з Держбудом України.

4.7 Маса цегли у висушеному станi повинна бути не бiльше 4,3кг,

каменiв - не бiльше 16 кг.

Допускається за погодженням пiдприємства-виготовлювача iз спо-

живачем, вiдображеним у договорi на поставку, виготовлення укрупне-

них каменiв масою бiльше 16 кг.

4.8 Вимоги до сировини i матерiалiв

Глиниста сировина, що застосовується  для  виготовлення  виро-

бiв, повинна вiдповiдати вимогам дiючих нормативних документiв.

Домiшки i iншi матерiали, що застосовуються  для  виготовлення

виробiв, повиннi вiдповiдати вимогам дiючих нормативних документiв,

а також технологiчної документацiї i забезпечувати одержання  виро-

бiв iз заданими технiчними характеристиками.

4.9 Маркування

4.9.1 Вироби повиннi маркуватись у кожному пакетi по одному у

середньому ряду.

4.9.2 На поперечикову поверхню виробу, який маркується, нано-

сять незмивною фарбою за допомогою трафарету (штампу) або вiдбитком

клейма у процесi виготовлення товарний знак пiдприємства-виготовлю-

вача i при сертифiкацiї продукцiї - нацiональний знак вiдповiднос-

тi згiдно з ДСТУ 2296.

- 11 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

4.9.3 Кожне вантажне мiсце (пакет)  повинно  мати  транспортне

маркування згiдно з ГОСТ 14192.

5 Вимоги безпеки i охорони навколишнього середовища

5.1 Вироби керамiчнi нетоксичнi, пожежобезпечнi.

5.2 Вироби повиннi виготовлятись у примiщеннi з нормованим по-

вiтрянообмiном без iндивiдуальних засобiв захисту працюючих. Гранич-

но припустима концентрацiя (ГПК) пилу i шкiдливих речовин у робочiй

зонi не повинна перевищувати 4 мг/м3.

5.3 В залежностi вiд класу за радiоактивнiстю вироби  застосо-

вуються у вiдповiдностi з ДБН В.1.4-1.01.

5.4 Всi роботи, якi пов'язанi з  випуском  продукцiї,  повиннi

виконуватись у примiщеннях при постiйно дiючiй мiсцевiй  витяжцi  i

загальнiй припливно-витяжнiй вентиляцiї згiдно з СНиП 2.04.05, якi

забезпечують чистоту повiтря  робочої  зони  виробничих  примiщень,

вмiст шкiдливих речовин в яких не повинен перевищувати границь,  ус-

тановлених ГОСТ 12.1.005.

5.5  Стiчнi  води  виробництва  повиннi  вiдповiдати   вимогам

СанПiН   4630-88.

5.6 Вмiст шкiдливих речовин, що видiляються вiд виробництва, у

атмосферному повiтрi населених мiст не повинен перевищувати значень

"Предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих  веществ  в

атмосферном воздухе населенных мест" згiдно з СанПiН N 3086-84.

5.7 Вiдходи виробництва повиннi тимчасово зберiгатись i  вида-

лятись у вiдповiдностi з вимогами СанПiН   3183-84.

6 Правила приймання

6.1 Вироби повиннi бути прийнятими технiчним  контролем  пiди-

риємства-виготовлювача.

6.2 Вироби приймають партiями. Розмiр  партiї  установлюють  у

кiлькостi не бiльше лобової виробки однiєї печi.

Кожна  партiя повинна складатись iз виробiв одного виду i типу.

6.3 Вiдповiднiсть якостi виробiв вимогам цього стандарту уста-

новлюють за даними приймальпо-здавальних. перiодичних i контрольних

випробувань.

6.4 Приймально-здавальнi випробування провадяться на визначен-

ня показникiв зовнiшнього вигляду, границь мiцностi на стиск i згин

(марки за мiцнiстю), середньої густини.

6.5 Для приймально-здавальних випробувань  вiд  кожної  партiї

цегли або каменiв на складi  пiдприємства-виготовлювача  вiдбирають

вироби у кiлькостi 0,5%, але не менше 100 шт.

Вироби вiдбирають iз рiзних клiток або пiддонiв у  заздалегiдь

погодженiй послiдовностi. Вiдiбранi вироби спочатку перевiряють  на

вiдповiднiсть вимогам даного стандарту за  розмiрами,  геометричною

формою i показниками зовнішнього вигляду, а потiм провадять  випро-

бування на зразках, якi задовольняють цим вимогам, за iншими  пара-

метрами, згiдно з таблицею 6.

- 12 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Таблиця 6

--------------------------------------------------------------------

|Найменування показників |Кількість виробів для |Кількість виробів |

|                        |приймально-здавальних |для періодичних   |

|                        |випробувань від кожної|випробувань, шт.  |

|                        |     партії,  шт.     |                  |

|                        |-----------------------------------------|

|                        |   цегли   |  каменів |  цегли  | каменів|

|------------------------------------------------------------------|

|Розміри, геометрична    |           |          |         |        |

|форма, завнішній вигляд |           |          |         |        |

|у відповідності з 4.2   |    100    |    100   |     -   |    -   |

|                        |           |          |         |        |

|Границя міцності:       |           |          |         |        |

|              на стиск  |     10    |      5   |     -   |    -   |

|              на згин   |      5    |      -   |     -   |    -   |

|                        |           |          |         |        |

|Середня густина         |      3    |      3   |     -   |    -   |

|Водопоглинання          |      -    |      -   |     3   |    3   |

|Морозостійкість         |      -    |      -   |     5   |    5   |

|Наявність вапняних      |           |          |         |        |

|включень                |      -    |      -   |     5   |    5   |

|------------------------------------------------------------------|

|Примітка. При одержанні стабільних результатів визначення розмі-  |

|          рів, геометричної форми показників зовнішнього вигляду у|

|          відповідності з 4.2 не менше, ніж у п'яти партіях виро- |

|          бів, які відібрані у відповідності з таблицею 6 протягом|

|          п'яти діб, допускається відбирати для подальших прийма- |

|          льно-здавальних випробувань від кожної партії по 25 шт. |

--------------------------------------------------------------------

6.6 Не допускається поставка споживачевi недопалених i перепа-

лених виробiв.

6.7 Марка цегли за мiцнiстю установлюється за мiцнiстю зразкiв

на стиск i згин, а каменiв - за мiцнiстю на стиск.

Допускається гарантувати значення одного iз показникiв мiцнос-

тi цегли (границi  мiцностi  на  стиск  або  згин),  яке  стабiльно

перепитує вимоги, що пред'являють до марки цегли.

В цьому випадку вказаний показник визначається не рiдше  одно-

го разу на мiсяць i кожний раз при змiнi  сировини  або  технологiї

(складу шихти, параметрiв формування, режимiв сушки i випалу).

6.8 Перiодичнi випробування включають визначення водопоглинан-

ня, морозостiйкостi, наявностi вапняних включень, радiацiйно-гiгiє-

ничну оцiнку.

6.9 Перiодичнi випробування провадять не рiдше одного разу:

- на два тижнi для визначення наявностi вапняних включень;

- на мiсяць - для низначення водопоглинання;

- на квартал - для визначення морозостiйкостi;

- на рiк - для визначення сумарної питомої активностi природних

радiонуклiдiв у тому випадку, якщо вiдсутнi данi постачаль-

ника про значення сумарної питомої активностi природних ра-

дiонуклiдiв у матерiалах, що поставляються.

Перiодичнi випробування за показниками водопоглинання,  моро-

зостiйкостi провадять також  кожного  разу  при  змiнi  сировини  i

технологiї (складу шихти, параметрiв формування,  режимiв  сушки  i

- 13 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

випалу), на наявнiсть вапняних включень - при змiнi вмiсту карбона-

тних включень у глинистій сировинi.

Перiодичнi випробування на визначення сумарної питомої  актив-

ностi природних радiонуклiдiв провадять також кожного разу при змi-

нi сировинних матерiалiв.

6.10 Якщо у результатi випробування зразкiв, якi вiдiбранi від

кожної партiї, буде встановлена невiдповiднiсть їх хоча б за  одним

iз показникiв даного стандарту, то за цим показником провадять пов-

торнi випробування виробiв на подвiднiй кiлькостi зразкiв, якi  вi-

дiбранi вiд цiєї партiї.

Партiю виробiв приймають, якщо результати повторних випробувань

задовольняють вимоги стандарту; якщо не задовольняють, - партiя бра-

кується i може бути пред'явленою до повторного приймання пiсля сорту-

вання пiдприємством-виготовлювачем.

6.11 Кожна партiя виробiв, що поставляються, повинна супровод-

жуватись документом про якiсть, в якому зазначають:

- найменування пiдприємства-виготовлювача i (або) його товарний

знак;

- найменування i умовне позначення виробiв:

- номер i дату видачi документа;

- номер партiї i кiлькiсть виробiв, що вiдвантажуються;

- позначення цього стандарту.

6.12 За вимогою органiв державного нагляду, споживачiв або  за

пред'явленням рекламацiй за участю представникiв заводу-виготовлюв-

ача провадяться контрольнi, у т.ч. арбiтражнi випробування, якi вклю-

чають всi показники приймально-здавальних i перiодичних випробувань

або, за погодженням сторiн, окремi (один) показники.

Вироби випробовують згiдно з таблицею 6.

7 Методи контролю

7.1 Розмiри виробiв, товщину зовнiшнiх стiнок, радiус  закруг-

лення кутiв, дiаметр цилiндричних пустот, довжину трiщин, довжину i

глибину вiдбитостей i притупленостей кутiв i ребер виробiв  вимiрю-

ють з похибкою до 1 мм металевою вимiрювальною  лiнiйкою  згiдно  з

ГОСТ 427 або спецiальними контрольними шаблонами.

7.2 Для визначення довжини i ширини виробiв  вимiри  провадять

у трьох мiсцях - по ребрах i серединi постелi, товщини виробiв  -

по ребрах i серединi поперечника. Для виробiв з закругленими кутами

вимiри провадять на вiдстанi 15 мм вiд ребер. За остаточний резуль-

тат приймають середнє арифметичне трьох вимiрiв.

Глибину вiдбитостi i притупленостi кутів i ребер вимiрюють  за

допомогою штангегглибиномiру згiдно з ГОСТ 162 або косинця згiдно  з

ГОСТ 3749 i лiнiйки згiдно з ГОСТ 427 по перпендикуляру вiд вершини

кута або ребра, утвореного косинцем, до ушкодженої поверхнi.

Для визначення вiдбитостi ребер вибирають дiлянку з глибиною вiд-

битості не бiльше 10 мм, а далi замiряють довжину вiдбитостi цiєї

дiлянки.

Довжину тріщини по постелі виробу вимірюють лінійкою по перпен-

дикуляру вiд найбiльш вiддаленої точки трiщини до її перетину з

ребром гранi, через яку вона проходить.

Вiдхилення вiд прямолiнiйностi ребер i площинностi граней  ви-

робiв визначають шляхом вимiру найбiльшого зазору мiж ребром або

гранню i ребром прикладеної до них металевої лiнiйки чи  косинця  з

похибкою до 1 мм.

- 14 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

7.3 Вiдхилення вiд перпендикулярностi граней виробiв, що  вiд-

несене до довжини 120 мм, визначають сталевим косинцем шляхом прик-

ладання його до ложку i вимiру найбiльшого зазору мiж поперечиком i

внутрiшнiм краєм косинця з похибкою вимiрювання не бiльше 1 мм.

Ширину посiчок визначають за допомогою мiрної лупи з  чотирик-

ратним збiльшенням.

7.4 Границю мiцностi, цегли i каменiв на  стиск  i  цегли  на

згин визначають згiдно з 2.9, а при контрольних, у т.ч. арбiтражних

випробуваннях, - згiдно з 2.6 ГОСТ 8462.

7.5 Наявнiсть вапняних включень ("дутикiв") визначають  пропа-

рюванням виробiв у посудинi.

Зразки, якi не пiдлягали вплину вологи, укладають на  решiтку,

помiщену у посудину з кришкою. Налиту пiд решiтку воду пiдiгрiвають

до кипiння. Кип'ятiння продовжують протягом 1 год,  далi  зразки

охолоджують в цiй закритiй посудинi протягом 4 год. пiсля чого  їх

виймають i перевiряють на вiдповiднiсть вимогам 4.2.15 або 4.2.16.

7.6 Масу. середню густину,  водопоглинання  i  морозостiйкiсть

виробiв визначають згiдно з ДСТУ Б В.2.7-42. Водопоглинання  визна-

чають при насиченнi зразкiв водою температурою (20 +- 5)оС

7.7 До накопичення досвiду визначення теплопровiдностi у клад-

цi згiдно з 7.8 визначається теплопровiднiсть одиничного  керамiч-

ного виробу згiдно з ГОСТ 7076 для подальшого розрахунку або визна-

чення термiчного опору конкретної багатошарової  конструкцiї  стi-

ни.

7.8 Теплопровiднiсть виробiв визначають факультативно  згiдно

з ГОСТ 26254 в лабораторних умовах у клiматичнiй камерi з  автома-

тичним пiдтриманням температури в холодній зоні мінус (30 +- 1)оС

i в теплiй плюс (20 +- 1)оС на великому або малому фрагментах стiни

у вiдповiдностi з додатком В.

7.9 Для лицьових виробiв додатково визначається вiдповiднiсть

лицьової поверхнi цегли i каменiв затвердженим зразкам-еталонам за

кольором i тоном забарвлення, рисунком рельєфу, наявнiстю плям,

вицвiтiв, відколків, у тому числi вiд вапняних включень, недопалу,

а також iнших дефектiв зовнiшнього вигляду. Вiдiбрану вiд партiї

пробу цегли i каменів викладають уперемiжку iз зразками-еталонами

на вертикально встановленому щитi площею не менше 1 м2. Огляд про-

вадять з вiдстанi 10 м на вiдкрнтому майданчику при денному освiт-

леннi. При невiдповiдностi виробiв зразкам-еталонам партiя прийма-

нню не пiдлягає, вироби можуть бути прийнятi як рядовi.

7.10 Радiацiйно-гiгiєнiчна оцiнка провадиться у  вiдповiдностi

з вимогами ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01.

8 Транспортування i зберiгання

8.1 Транспортування виробiв повинно провадитись з  застосуван-

ням як засобiв пакетування пiддонiв тину "ПОД" згiдно з ГОСТ 18343.

Допускається транспортування виробiв автомобiльним транспортом тех-

нологiчними (розрiдженими) пакетами без пiддонiв з застосуванням як

засобiв пакетування скрiплюючих пристроїв (знiмних i  стацiонарних)

у кузовах автотранспортних засобiв.

- 15 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

8.2 Транспортування виробiв автомобiльним, залiзничним i  вод-

ним транспортом повинно  провадитись  у  вiдповiдностi  з  вимогами

нормативної документацiї, що дiє на кожному видi транспорту.

8.3 Навантаження i розвантаження пакетiв виробiв повинно  про-

водитись механiзованим способом.

8.4 Навантаження виробiв навалом (накиданням) i  розвантаження

їх скиданням не допускається.

8.5 На пiддонах вироби повиннi бути укладенi  в  "ялинку"  або

"на плашок" i "на ребро" з перехресною перев'язкою,  що  забезпечує

цiлiсть виробiв i надiйнiсть при їх транспортуваннi.

8.6 Вироби повиннi зберiгатись пакетами на пiддонах  згiдно  з

ГОСТ 18343 окремо за видами, типами i марками.

8.7 При укладаннi глазурованих лицьових виробiв на пiддон по-

винна бути забезпечена захищенiсть глазурованих поверхень.

8.8 Допускається зберiгання рядових виробiв на рiвних майда-

нчиках з твердим покриттям в однострiчкових штабелях  пакетами  без

пiддонiв.

9 Гарантiї виготовлювача

Пiдприємство-виготовлювач гарантує вiдповiднiсть продукцiї ви-

могам цього стандарту при дотриманнi умов транспортування i зберi-

гання.

- 16 -

- 25 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Додаток Б

(обов'язковий)

Приклади умовного позначення виробiв,

що вiдвантажуються споживачам в країни СНД

1 Цегла керамiчна рядова повнотiла марки за мiцнiстю 100, гус-

тиною 1650 кг/м3 марки за морозостiйкiстю F-15:

Кирпич КР 100/1650/15/ГОСТ 530-95.

2 Цегла керамiчна рядова порожниста марки за мiцнiстю 150, густи-

ною 1480 кг/м3, марки за морозостiйкiстю F-15:

Кирпич  КРП 150/1480/15/ГОСТ 530-95.

З Цегла керамiчна рядова порожниста ефективна потовщена марки за

міцністю 125, густиною 1350 кг/м3, марки за морозостiйкiстю F-25:

Кирпич КРПЭУ 125/1350/25/ГОСТ 530-95.

4 Камiнь керамiчний рядовий порожнистий марки за мiцнiстю 100,

густиною 1460 кг/м3, марки за морозостiйкiстю F-15:

Камень КРП 100/1460/15/ГОСТ 530-95.

5 Камiнь керамiчний рядовий модульних розмiрiв порожнистий

марки за мiцнiстю 175, густиною 1480 кг/м3, марки за морозостiй-

кiстю F-15;

Камень КРМП 175/1480/15/ГОСТ 530-95.

6 Камiнь керамiчний рядовий ефективний укрупнений порожнистий

з горизонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 50, густиною

1390 кг/м3, марки за морозостiйкiстю F-15:

Камень КРЭУГ 50/1390/15/ГОСТ 530-95.

7 Цегла  керамiчна рядова ефективна потовщена, порожниста  з

горизонтальним розташуванням пустот марки за мiцнiстю 100, густиною

1350 кг/м3, марки за морозостiйкiстю F-15:

Кирпич КРЭУГ 100/1350/15/ГОСТ 530-95.

При  умовних позначеннях лицьових виробiв замiсть лiтери "Р"

вводиться лiтера "Л".

- 26 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Додаток В

(рекомендований)

Визначення  теплопровiдностi  на фрагментах стiни

В.1 Визначення теплопровiдностi на великому фрагментi стiни

Теплопровiднiсть виробiв визначають на великому фрагментi стi-

ни, розмiр якого з урахуванням розчинних швiв повинен вiдповiдати:

- за товщиною (б), виходячи iз умов наявностi одного поперечи-

кового i одного ложкового рядiв цегли або каменiв; для виро-

бiв з горизонтальним розташуванням пустот фрагмент за товщи-

ною виготовляють удвох варiантах: перший - з поперечикового

ряду виробiв, другий - iз ложкового;

- за довжиною (l/) i висотою (h) 4,5 б, але не менше 1810 мм.

У  випадку,  якщо  висота  цегляної  або  кам'яної  кладки  не

вiдповiдає встановленiй висотi фрагмента стiни, знизу i зверху фра-

гмент кладки доповнюють шарами кладочного розчину,  що  складається

iз дрiбного цегляного дрiбняка та складного розчину у спiввiдношен-

нi 50 на 50% за об'ємом.

Кладку фрагмента стiни викопують з однорiдною  ланцюговою  пе-

рев'язкою на складному розчинi  марки  50  середньої  густини  1800

кг/м3 складу 1:0,9:8 (цемент: вапно: пiсок) за об'ємом, на портлан-

дцементi марки 400 з осадкою конуса для  повнотiлих  виробiв  12-13

см, для порожнистих - 9 см.

Кладку фрагмента стiни iз укрупнених  виробiв  iз  наскрiзними

пустотами розмiром бiльше 20 мм виконують з заповненням пустот  се-

лективним утеплювачем (пористi заповнювачi, пiнополiстирол, пiнобе-

тон та iн.) або за технологiєю, що виключає заповнення пустої  кла-

дочним розчином.

Виготовлений фрагмент стiни витримують протягом мiсяця у при-

мiщеннi  з  температурою  повiтря  15-20оС  i  вiдносною   вологiстю

40-60%.

Фрагмент кладки установлюють у клiматичну камеру i  закладають

зазори по контуру камери теплоiзоляцiйним матерiалом.

На внутрiшнiй i зовнiшнiй поверхнях фрагмента стiни установлю-

ють по п'ять термопар: три на поверхнях ложкового i  поперечикового

рядiв i двi на горизонтальному i вертикальному розчинних швах.  Пе-

ретворювач теплового потоку  (тепломiр)  застосовують  квадратного

перерiзу iз стороною, рiвною сумi висоти одного елемента  кладки  i

товщини одного розчинного шва. Тепломiр установлюють у центрi фраг-

мента стiни на внутрiшнiй поверхнi ложкового елемента  кладки  з

захватом половини товщини верхнього i нижнього розчинних швiв  (ри-

сунок В1).

Для тепломiра i кожної термопари визначають середньоарифметич-

не значення показникiв за перiод спостережень (qi) i (тi), де

i - номер датчика. Далi визначають середньозважене значення темпе-

ратури (т), яке враховує площу  ложкової i поперечикової дiлянок

кладки, що вимiрюються, вертикальної i горизонтальної дiлянок роз-

чинних швiв за формулою:

- 28 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

"сумма" тi ( Fi

т = ---------------  ,         (1)

"сумма"Fi

де Fi - площа дiлянки, м2.

Експериментальне значення теплопровiдностi виробiв у кладцi

у станi фактичної вологостi (Yексп), Вт/м ( К, обчислюють за форму-

лою:

gб

Yексп = -------  ,             (2)

тв - тз

де g -  щiльнiсть  теплового  потоку,  Вт/м2,  що  визначається

за формулою (5) ГОСТ 26254;

тв, тз, - середньозважене значення температури вiдповiдно

внутрiшньої i зовнiшньої поверхнi фрагмента

стiни, К;

б - товщина фрагмента стiни, м.

За результат приймають  значення  теплопровiдностi  виробiв  у

кладцi в сухому станi, що обчислюється за формулою:

Yo = Yексп - КwYексп,          (3)                                 (3)

де Yo - теплопровiднiсть виробiв у кладцi в сухому станi,

Вт/м . К;

w  - фактичне значення вологостi матерiалу у кладцi у вiдсо-

тках за масою, що визначається згiдно з ГОСТ 24816;

К  - коефiцiєнт прирощення значення теплопровiдностi в зале-

жностi вiд вологостi матерiалу, який приймається рiвним:

- К = 0,09 - для виробiв середньою густиною вiд 1200 до

1500 кг/м3;

- К = 0,11 - для виробiв середньою густиною понад 1500

до 1700 кг/м3;

- К = 0,13 - для виробiв середньою густиною понад 1700

до 1900 кг/м3.

Для виробiв з горизонтальним розташуванням пустот  за  резуль-

тат приймають значення теплопровiдностi виробiв у кладцi  в  сухому

станi, що визначається за формулою:

Yn + 2Yл

Yo = --------- ,               (4)

3

де Yn, Yл - значення теплопровiдностi поперечикового i ложково-

го рядiв кладки в сухому станi, Вт/м ( К.

В.2 Визначення теплопровiдностi на малому фрагментi стiни

За методикою Науково-дослiдного iнституту  будiвельної  фiзики

Росiйської Федерацiї теплопровiднiсть виробiв визначається на мало-

му фрагментi стiни, що складається iз 12 штук цегли або каменiв.

Перед випробуванням фрагмент висушують до постiйної маси, пок-

ривають парафiном з метою запобiгання його вiд зволоження в процесi

випробування.

- 29 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Допускається фрагмент стiни не висушувати до  постiйної  маси,

а вологiсть матерiалу визначати пiсля закiнчення випробування у вi-

дповiдностi з ГОСТ 24816, проби матерiалу пiсля випробування вiдби-

рають шлямбуром iз фрагмента стiни з мiсця розташування тепломiра.

Фрагмент кладки помiщають у прорiз рознiмної  охоронної  зони,

виконаної iз матерiалу, близького за  теплофiзичними  властивостями

виробам, що випробовуються. Охоронна  зона  разом  з  дослiджуваним

фрагментом обжимається мiцною рамкою i установлюється у стiнку,  що

роздiляє клiматичну камеру на теплу i  холодну  зони.  Перетворювач

теплового потоку (тепломiр) i термоелектричнi термометри установлю-

ють у вiдповiдностi з рисунком В1 цього додатку. Випробування  про-

вадять в лабораторних умовах у вiдповiдностi з ГОСТ 26254,  замiря-

ють значення щiльностi теплового потоку (g) i перепадiв температур

(тв - тз).

Експериментальне значення теплопровiдностi обчислюють за  фор-

мулою (2), теплопровiднiсть виробiв у кладцi в сухому  станi  -  за

формулою (3) цього додатку.

Для виробiв з горизонтальним розташуванням пустот  за  резуль-

тат приймають значення теплопровiдностi, обчислене за формулою  (4)

цього додатку.

УДК                                          Ж11

91.100.20

Ключовi слова: вироби рядовi, вироби лицьовi, цегла керамiчна.

каменi керамiчнi, марка за мiцнiстю, марка за морозостiйкiстю,

зовнiшнi i внутрiшнi стiни

ДСТУ Б В.2.7-61-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Строительные материалы

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

РЯДОВЫЕ И ЛИЦЕВЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Государственный комитет Украины

по делам градостроительства и архитектуры

Киев 1997

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Техническим комитетом по стандартизации

"Строительные материалы"

(Павлова Л.Н., инж.; Сай В.И., к.т.н.)

2 ВНЕСЕН

Отделом государственных нормативов, стандартов

и сертификации Госкомградостроитсльстна Украины

3 УТВЕРЖДЕН

Приказом Госкомградостроительства Украины

от 18.03,1997 г.  38

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Госкомградостронтельства Украины

от 6.08.97 г.   136

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

С введением настоящего стандарта на территории

Украины прекращают действие ГОСТ 530-80

"Кирпич и камни керамические. Технические условия"

и ГОСТ 7484-78 "Кирпич и камни керамические лицевые.

Технические условия"

Настоящий стандарт соответствует

Межгосударственному стандарту ГОСТ 530-95

"Кирпич и камни керамические. Технические условия"

в части обязательных требований

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Содержание

1 Область применения ......................................  1

2 Нормативные ссылки ......................................  1

3 Классификация. Основные размеры. Обозначения ............  3

4 Технические требования ..................................  7

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды ....... 13

6 Правила приемки ......................................... 13

7 Методы контроля ......................................... 16

8 Транспортирование и хранение ............................ 18

9 Гарантии изготовителя ................................... 18

Приложение А

Рекомендуемые формы и размеры изделий ..................... 19

Приложение Б

Примеры условного обозначения изделий, отгружаемых

потребителям в страны СНГ ................................. 28

Приложение В

Определение теплопроводности на фрагментах стены .......... 29

ДСТУ Б В.2.7-61-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Строительные материалы

Кирпич и камни керамические

рядовые и лицевые

Технические условия

Будівельні матеріали

Цегла та камені керамічні рядові і лицьові

Технічні умови

Вuilding materials

Оrdinary and facing ceramik briks and stones

Specification

------------------------------------------------------------------

Дата введения 1998-01-01

----------

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полнотелые  и  пустоте-

лые, рядовые н лицевые керамические кирпич и камни (далее  -  изде-

лия), изготовляемые способом полусухого прессования или  пластичес-

кого формования глинистых и кремнеземистых (трепел, диатомит)  оса-

дочных пород и промышленных отходов (угледобычи  и  углеобогащения,

зол, шлаков и т.п.) с минеральными и  органическими  добавками  или

без них и обожженные в печах.

Требования, изложенные в 3.3-3.9, разделах 4-9 и в приложении Б

являются обязательными. Остальные требования стандарта - рекоменду-

емые.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нор-

мативные документы:

ДСТУ Б В.2.7-42-97        Методы определения водопоглощения, плотности

и морозостойкости строительных материалов и

изделий

ДСТУ 2296-93              Национальный знак соответствия. Форма, размеры,

технические требования и правила применения

ГОСТ 12.1.005-88          ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 162-90               Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 427-75               Линейки измерительные металлические.

Технические условия

ГОСТ 3749-77              Угольники поверочные 90 град.

Технические условия

------------------------------------------------------------------

Издание официальное

- 2 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

ГОСТ 7076-87              Материалы и изделия строительные.

Метод определения теплопроводности

ГОСТ 8462-85              Материалы стеновые. Методы определения

пределов прочности при сжатии и изгибе

ГОСТ 14192-77             Маркировка грузов

ГОСТ 18343-80             Поддоны для кирпича и керамических камней.

Технические условия

ГОСТ 24816-81             Материалы строительные.

Метод определения сорбционной влажности

ГОСТ 26254-84             Здания и сооружения. Методы определения

сопротивления теплопередачи ограждающих

конструкций

ДБН В.1.4-0.01-97         Система норм и правил снижения уровня

ионизирующих излучений естественных

радионуклидов в строительстве.

Основные положения

ДБН В.1.4-0.02-97         Система норм и правил снижения уровня

ионизирующих излучений естественных

радионуклидов в строительстве.

Типовые документы

ДБН В.1.4-1.01-97         Система норм и правил снижения уровня ионизи-

рующих излучений естественных радионуклидов в

строительстве. Регламентируемые радиационные

параметры. Допустимые уровни

ДБН В.1.4-2.01-97         Система норм и правил снижения уровня ионизи-

рующих излучений естественных радионуклидов

в строительстве. Радиационный контроль строи-

тельных материалов и объектов строительства

СНиП 2.04.05-91           Отопление, вентиляция и кондиционирование

3 Классификация. Основные размеры. Обозначения

3.1 Изделия классифицируют по таким основным признакам:

- назначению;

- прочности;

- размерам;

- средней плотности;

- морозостойкости;

- радиоактивности.

3.2 По назначению изделия подразделяют на  два  вида:  рядовые

(Р) и лицевые (Л).

Рядовые изделия применяют для  кладки  наружных  и  внутренних

стен и других элементов зданий и сооружений, для изготовления  сте-

новых панелей и блоков, а также для кладки фундаментов.

Лицевые изделия применяют для кладки и одновременной  облицов-

ки стен и других элементов зданий и сооружений. Их  лицевые  повер-

хности могут быть гладкими, рифлеными или офактуренными, естествен-

- 3 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

ного цвета (цвета нормально обожженного черепка), окрашенными путем

ввода в сырьевые материалы добавок или другими  способами.  Лицевые

поверхности офактуренных облицовочных изделий могут  быть  получены

торкретированием минеральной крошкой, ангобированием, глазуровани-

ем, двухслойным формованием или другими способами.

3.3 Классификация изделий по прочности (марке) приведена в табл.1

3.4 Классификация изделий в зависимости от размеров приведена в

таблице 2.

3.5 Классификация изделий в зависимости от средней плотности

приведена в таблице 3.

3.6 По морозостойкости кирпич и камни подразделяются на марки

F-15, F-25, F-35 и F-50.

3.7 Классификация изделий в зависимости от суммарной  удельной

активности естественных радионуклидов  по  классам  радиоактивности

производится в соответствии с ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01.

Таблица 1                                                        В мегапаскалях (кгс/см2)

------------------------------------------------------------------------------------------

|Марка  |                                     Предел прочности                           |

|изделия|--------------------------------------------------------------------------------|

|       |при сжатии для всех |                при изгибе для                             |

|       |   видов изделий    |-----------------------------------------------------------|

|       |                    |полнотелого кирпича|кирпича полусухого |утолщенного кирпича|

|       |                    |пластического      |прессования и      |                   |

|       |                    |формования         |пустотелого кирпича|                   |

|       |--------------------------------------------------------------------------------|

|       |средний  |наименьший|средний |наименьший|средний |наименьший|средний |наименьший|

|       |для 5    |для       |для 5   |для       |для 5   |для       |для 5   |для       |

|       |образцов |отдельного|образцов|отдельного|образцов|отдельного|образцов|отдельного|

|       |         |образца   |        |образца   |        |образца   |        |образца   |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 300   |30,0(300)|25,0(250) | 4,4(44)|  2,2(22) | 3,4(34)|  1,7(17) | 2,9(29)|  1,5(15) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 250   |25,0(250)|20,0(200) | 3,9(39)|  2,0(20) | 2,9(29)|  1,5(15) | 2,5(25)|  1,3(13) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 200   |20,0(200)|17,5(175) | 3,4(34)|  1,7(17) | 2,5(25)|  1,3(13) | 2,3(23)|  1,1(11) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 175   |17,5(175)|15,0(150) | 3,1(31)|  1,5(15) | 2,3(23)|  1,1(11) | 2,1(21)|  1,0(10) |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 150   |15,0(150)|12,5(125) | 2,8(28)|  1,4(14) | 2,1(21)|  1,0(10) | 1,8(18)|  0,9(9)  |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 125   |12,5(125)|10,0(100) | 2,5(25)|  1,2(12) | 1,9(19)|  0,9(9)  | 1,6(16)|  0,8(8)  |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

| 100   |10,0(100)| 7,5(75)  | 2,2(22)|  1,1(11) | 1,6(16)|  0,8(8)  | 1,4(14)|  0,7(7)  |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  75*  | 7,5(75) | 5,0(50)  | 1,8(18)|  0,9(9)  | 1,4(14)|  0,7(7)  | 1,2(12)|  0,6(6)  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

|            Для кирпича и камней с горизонтальным расположением пустот                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------|

| 100   |10,0(100)| 7,5(75)  |        |          |        |          |        |          |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  75   | 7,5(75) | 5,0(50)  |        |          |        |          |        |          |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  50   | 5,0(50) | 3,5(35)  |    -   |     -    |    -   |     -    |    -   |     -    |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  35*  | 3,5(35) | 2,5(25)  |        |          |        |          |        |          |

|       |         |          |        |          |        |          |        |          |

|  25*  | 2,5(25) | 1,5(15)  |        |          |        |          |        |          |

------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Предел прочности пустотелых изделий при сжатии определяют площади без вычета

* Только для рядовых изделий

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Таблица 2                                          В миллиметрах

--------------------------------------------------------------------

|        Тип изделия        |Номинальные размеры по  |Коэффициент  |

|                           |------------------------|пересчета на |

|                           |длине | ширине | толщине|условный     |

|                           |      |        |        |кирпич       |

|------------------------------------------------------------------|

|1 Кирпич обычных размеров  |250   |  120   |   65   |     1,00    |

|  (условный)               |      |        |        |             |

|2 Кирпич утолщенный        |250   |  120   |   88   |     1,35    |

|3 Кирпич модульных размеров|288   |  138   |   63   |     1,28    |

|4 Кирпич модульных размеров|      |        |        |             |

|  утолщенный               |288   |  138   |   88   |     1,79    |

|5 Кирпич утолщенный с гори-|250   |  120   |  138   |     2,12    |

|  зонтальным расположением |      |        |        |             |

|  пустот                   |      |        |        |             |

|6 Камень обычных размеров  |250   |  120   |  138   |     2,12    |

|7 Камень модульных размеров|288   |  138   |  138   |     2,81    |

|8 Камень модульных размеров|288   |  288   |   88   |     3,74    |

|  укрупненный              |      |        |        |             |

|9 Камень укрупненный       |250   |  250   |  138   |     4,42    |

|10 Камень укрупненный с    |250   |  250   |  120   |     3,85    |

|   горизонтальным располо- |      |        |        |             |

|   жением пустот           |      |        |        |             |

|------------------------------------------------------------------|

|Примечание. Допускается по согласованию с потребителем выпускать  |

|            изделия с другими размерами при условии соблюдения    |

|            обязательных требований настоящего стандарта.         |

--------------------------------------------------------------------

Таблица 3

--------------------------------------------------------------------

|      Группа изделий    | Средняя плотность, | Теплопроводность,  |

|                        |       кг/м3        |      Вт/м К        |

|------------------------------------------------------------------|

|Эффективные             |                    |                    |

|          кирпич        |  не более 1400     |    не более 0,46   |

|          камни         |    -"-    1450     |                    |

|------------------------------------------------------------------|

|Условно эффективные     |                    |                    |

|          кирпич        |от 1400 до 1600 вкл.|от 0,46 до 0,58 вкл.|

|          камни         |от 1450 до 1600 вкл.|                    |

|------------------------------------------------------------------|

|Обыкновенный кирпич     |     более 1600     |       более 0,58   |

|------------------------------------------------------------------|

|Примечание 1. Определение средней плотности и теплопроводности    |

|        производят на изделиях, высушенных до постоянной массы.   |

|Примечание 2. Показатели теплопроводности определяются факульта-  |

|        тивно до накопления опыта и сравнительных данных.         |

--------------------------------------------------------------------

- 5 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

3.8 Условные обозначения изделий, отгружаемых  потребителям  в

Украине, содержат буквенные (х) и цифровые (у) элементы,  которые

отделяются вертикальными черточками согласно приведенной схеме:

х    х    х      У/   У/   У/   У    ДСТУ Б В.2.7-61-97

---  ---  ---    ---  ---  ---  ---

|    |    |      |    |    |    |    материал

------------------------------------ (к - керамический)

|    |      |    |    |    |

------------------------------- вид изделий

|      |    |    |    |    (Р - рядовые, Л - лицевые)

|      |    |    |    |

-------------------------- пустотность кирпича *

|    |    |    |    (Пв - полнотелый,

|    |    |    |    (Пр - пустотелый)

|    |    |    |

------------------- тип изделий

|    |    |    (согласно таблице 2

|    |    |     этого ДСТУ)

|    |    |

-------------- марка по прочности

|    |

* В соответствии с п.4.2.2  --------- средняя пложость марка по

этого ДСТУ камни изгота-       |

вливаются только               ---- марка по

пустотелыми                         морозостойкости

Примеры условных обозначений изделий;

1 Кирпич керамический рядовой полнотелый  марки  по  прочности

100, плотностью 1650 кГ/м3, марки по морозостойкости F-15:

Кирпич КРПв - 1/100/1650/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

2 Кирпич керамический рядовой пустотелый  марки  по  прочности

150, плотностью 1480 кГ/м3, марки по морозостойкости F-15:

Кирпич КРПр - 1/150/1480/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

3 Кирпич керамический рядовой пустотелый эффективный  утолщен-

ный марки по прочности 125, плотностью 1350 кГ/м3, марки по морозос-

тойкости F-25:

Кирпич КРПр - 2/125/1350/25 ДСТУ Б В.2.7-61-97

4 Камень керамический рядовой пустотелый  марки  по  прочности

100, плотностью 1460 кГ/м3, марки по морозостойкости F-15:

Камень КР - 6/100/1460/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

5 Камень керамический рядовой  модульных  размеров  пустотелый

марки по прочности 175, плотностью 1480 кГ/м3, марки по морозостой-

кости F-15:

Камень КР - 7/175/1480/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

- 6 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

6 Камень керамический рядовой эффективный  укрупненный  пусто-

телый с горизонтальным расположением пустот марки по прочности  50,

плотностью 1390 кГ/7м, марки но морозостойкости F-15:

Камень КР - 10/50/1390/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

7 Кирпич керамический рядовой эффективный утолщенный  пустоте-

лый с горизонтальным расположением пустот марки по  прочности  100,

плотностью 1350 кГ/м3 марки по морозостойкости F-15:

Кирпич КРПр - 5/100/1350/15 ДСТУ Б В.2.7-61-97

Примечание. При условных обозначениях лицевых изделий вместо

буквы "Р" вводится буква "Л".

3.9 Условные обозначения изделий, отгружаемых  потребителям  в

страны СНГ, приведены в приложении Б.

4 Технические требования

4.1 Изделия должны удовлетворять обязательным требованиям нас-

тоящего стандарта и изготовляться по  технологическим  регламентам,

утвержденным в установленном порядке, с дифференцированными  требо-

ваниями к процессу производства на каждый вид изделий.

4.2 Форма, размеры и внешний вид

4.2.1 Изделия должны иметь форму прямоугольного параллелепипе-

да. Поверхность граней изделий должна быть плоской, ребра -  прямо-

линейными.

Допускается выпускать изделия  с  закругленными  вертикальными

ребрами с радиусом закругления не более 15 мм.

4.2.2 Кирпич следует изготавливать полнотелым (без пустот  или

с технологическими пустотами  объемом  до  13%  для  предотвращения

структурного свилеобразования) и пустотелым, а камни - только  пус-

тотелыми.

Все изделия, за исключением предназначенных для кладки  фунда-

ментов, могут изготавливаться пористыми,

4.2.3 Рекомендуемые размеры, форма и расположение пустот в из-

делиях, а также пустотность изделий приведены в приложении А.

Изделия можно изготавливать другой  пустотности,  с  пустотами

иной формы, другим числом и расположением отверстий при условии со-

блюдения обязательных требований настоящего стандарта.

4.2.4 Пустоты в изделиях должны располагаться  перпендикулярно

(вертикально расположенные) или параллельно (горизонтально располо-

женные) постели и могут быть сквозными и несквозными.

4.2.5 Ширина щелевидных пустот должна быть не более 16  мм,  а

диаметр цилиндрических сквозных и размер стороны квадратных  пустот

не более 20 мм.

4.2.6 Для укрупненных камней допускаются пустоты (для  захвата

при кладке) с общей площадью сечения не более 13% от площади  осно-

вания.

4.2.7 Диаметр несквозных пустот и размеры горизонтальных  пус-

тот не регламентируются.

4.2.8 Толщина наружных стенок пустотелых изделий  должна  быть

не менее 12 мм.

4.2.9 Лицевые изделия должны  иметь  две  лицевые  поверхности

- ложковую и тычковую. По согласованию с потребителем  допускается

выпускать изделия с одной лицевой поверхностью.

- 7 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

4.2.10 Трещины на лицевой поверхности лицевых изделий, а  так-

же трещины и расслоения по контакту фактурного слоя с основной мас-

сой изделий не допускаются.

На лицевых поверхностях не должно быть отколов, пятен,  выцве-

тов и других дефектов, видимых на расстоянии 10 м на открытой  пло-

щадке при дневном освещении.

4.2.11 Цвет, рисунок рельефа и другие показатели внешнего вида

лицевой поверхности лицевых изделий должны  соответствовать  утвер-

жденному в установленном порядке или согласованному с  потребителем

образцу-эталону.

4.2.12 Отклонения от номинальных размеров и показателей  внеш-

него вида изделий не должны превышать  на  одном  изделии  величин,

указанных в таблице 4.

4.2.13 Глазурованные поверхности лицевых изделий по  показате-

лям внешнего вида должны соответствовать требованиям,  указанным  в

таблице 5.

Таблица 4

-------------------------------------------------------------------

|  Наименование показателей |        Значения отклонений          |

|                           |-------------------------------------|

|                           |для рядовых изделий и   |            |

|                           |нелицевых поверхностей  |            |

|                           |  лицевых изделий       |для лицевых |

|                           |------------------------|поверхностей|

|                           |для изделий|для изделий |лицевых     |

|                           |пластичес- |пластичес-  |изделий     |

|                           |кого       |кого        |            |

|                           |формования |формования  |            |

|                           |из лессов, |и полусухого|            |

|                           |трепелов,  |прессования |            |

|                           |диатомитов |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Отклонения от размеров,  |           |            |            |

|  мм, не более:            |           |            |            |

|   по длине                |    +-7    |     +-5    |     +-4    |

|   по ширине               |    +-5    |     +-4    |     +-3    |

|   по толщине - для кирпича|          +-3           |     +3     |

|   по толщине - для камня  |          +-4           |     -2     |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Отклонения от            |                        |            |

|  прямолинейности ребер и  |                        |            |

|  плоскостности граней, мм,|                        |            |

|  не более:                |                        |            |

|   по постели              |      4    |       3    |     -      |

|   по ложку                |      6    |       4    |      3     |

|   по тычку                |      Не нормируются    |      2     |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Неперпендикулярность гра-|                        |            |

|  ней и ребер,отнесенная к |      Не нормируется    |      2     |

|  длине 120 мм, мм,        |                        |            |

|  не более                 |                        |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Отбитости углов глубиной |                        |    Не      |

|  от 10 до 15 мм, шт.,     |            2           |допускаются |

|  не более                 |                        |            |

-------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 8 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Окончание таблицы 4

-------------------------------------------------------------------

|  Наименование показателей |        Значения отклонений          |

|                           |-------------------------------------|

|                           |для рядовых изделий и   |            |

|                           |нелицевых поверхностей  |            |

|                           |  лицевых изделий       |для лицевых |

|                           |------------------------|поверхностей|

|                           |для изделий|для изделий |лицевых     |

|                           |пластичес- |пластичес-  |изделий     |

|                           |кого       |кого        |            |

|                           |формования |формования  |            |

|                           |из лессов, |и полусухого|            |

|                           |трепелов,  |прессования |            |

|                           |диатомитов |            |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|5 Отбитости и притуплен-   |                        |            |

|  ности ребер глубиной не  |            2           |    Не      |

|  более 10 мм и длиной от  |                        |допускаются |

|  10 до 15 мм, шт.,        |                        |            |

|  не более                 |                        |            |

|-----------------------------------------------------------------|

|6 Трещины шириной более    |                        |            |

|  0,5 мм, протяженностью до|                        |            |

|  30 мм по постели полноте-|                        |            |

|  лого кирпича и пустотелых|                        |            |

|  изделий не более чем до  |                        |            |

|  первого ряда пустот (глу-|                        |            |

|  биной на всю толщину кир-|                        |            |

|  пича или на 1/2 толщины  |                        |            |

|  тычковой или ложковой    |                        |            |

|  грани камней), шт.,      |                        |            |

|  не более:                |                        |    Не      |

|   на ложковых гранях      |            1           |допускаются |

|   на тычковых гранях      |            1           |    -"-     |

|-----------------------------------------------------------------|

|7 Отдельные посечки шири-  |                        |            |

|  ной не более 0,5 и длиной|      Не нормируется    |      2     |

|  до 40 мм на 1 дм2 лицевой|                        |            |

|  поверхности, шт.,не более|                        |            |

-------------------------------------------------------------------

Таблица 5

-------------------------------------------------------------------

|         Наименование показателей              |  Допускаемые    |

|                                               |  отклонения     |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Наплывы и волнистость глазури, засорение,    | Не допускаются  |

|  неравномерность окраски глазури, видимые с   |                 |

|  расстояния 10 м                              |                 |

|                                               |                 |

|2 Наколы (углубления в глазури) диаметром      | Не допускаются  |

|  более 2 мм                                   |                 |

|                                               |                 |

|3 Пузыри (вздутия) общей площадью более 2 см2  | Не допускаются  |

|  для кирпича и более 4 см2 для камня          |                 |

-------------------------------------------------------------------

Окончание таблицы следует

- 9 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Окончание таблицы 5

-------------------------------------------------------------------

|         Наименование показателей              |  Допускаемые    |

|                                               |  отклонения     |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Мушки (темные точки) диаметром 1,5 мм        |                 |

|  отдельные рассеянные, шт., не более:         |                 |

|                     для кирпича               |        3        |

|                     для камня                 |        6        |

|                                               |                 |

|5 Плешины общей площадью более 1 см2 для       |                 |

|  кирпича и более 2 см2 для камня              | Не допускаются  |

|                                               |                 |

|6 Сухость глазури общей площадью более 2 см2   |                 |

|  для кирпича и более 4 см2 для камня          | Не допускается  |

|                                               |                 |

|7 Слепыш зашлифованный общей площадью          | Не допускается  |

|  более 2 см2 для кирпича и более 4 см2        |                 |

|  для камня                                    |                 |

|                                               |                 |

|8 Щербины и зазубрины на кромках глазурован-   |                 |

|  ной поверхности шириной более 4 мм и длиной  |        4        |

|  более 10 мм, шт., не более                   |                 |

-------------------------------------------------------------------

4.2.14 Общее количество рядовых изделий с дефектами, превышаю-

щими допускаемые в 4.2.12, включая парный половняк, не должно  быть

более 5%; лицевых с дефектами, превышающими допускаемые в 4.2.12  и

4.2.13, включая парный половняк, 5%. Парным половняком считают  из-

делия; состоящие из парных половинок или имеющие трещины более  до-

пустимых настоящим стандартом.

4.2.15 Для лицевых изделий известковые  включения  ("дутики"),

вызывающие отколы после испытания пропариванием  в  соответствии  с

7.5, не допускаются.

4.2.16 Для рядовых изделий известковые  включения,  вызывающие

после пропаривания по 7.5 разрушение изделий или  их  поверхностей,

или отколы на их поверхности размером по наибольшему измерению от 5

до 10 мм в количестве более трех штук на одном изделии, не допуска-

ются.

4.2.17 Обожженные изделия по цвету должны соответствовать цве-

ту нормально обожженного образца.

4.3 Марку камня по прочности устанавливают по значению  преде-

ла прочности при сжатии, а кирпича по значению  пределов  прочности

при сжатии и изгибе, указанных в таблице 1.

4.4 Водопоглощение рядовых изделий, высушенных  до  постоянной

массы, должно быть для полнотелого кирпича не менее  8%  по  массе,

пустотелых изделий - не менее 6% по массе.

4.5 Водопоглощение лицевых  изделий  полнотелых  и  пустотелых

должно быть не менее 6% по массе.

Водопоглощение лицевых изделий в зависимости от  используемого

сырья должно быть не более, в процентах по массе:

12 - из беложгущихся глин;

18 - из каолиновых глин или шихт с добавкой каолина более 20%;

- 10 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

20 - из карбонатсодержащих глин (с содержанием карбонатов в

пересчете на СаСОз более 10%) и из глин с добавкой

трепелов и диатомитов;

28 - из трепелов и диатомитов;

14 - из остальных видов глин.

4.6 Изделия должны быть морозостойкими и  в  насыщенном  водой

состоянии выдерживать без признаков видимых  повреждений  (расслое-

ние, шелушение, растрескивание, выкрашивание) не менее 15, 25, 35 и

50 циклов попеременного замораживания и оттаивания для марок по мо-

розостойкости соответственно F-15, F-25, F-35 и F-50.

Лицевые изделия должны иметь марку по морозостойкости не  ниже

F-25.

Лицевые изделия с водоноглощением, превышающим  приведенное  в

4.5, должны иметь марку по морозостойкости не ниже F-35.

Применение рядовых изделий марки по прочности  75  с  морозос-

тойкостью ниже F-15 допускается для кладки  внутренних  перегородок

неответственных сооружений по согласованию с Госстроем Украины.

4.7 Масса кирпича в высушенном состоянии должна быть не  более

4,3 кг, камней - не более 16 кг.

Допускается по согласованию предприятия-изготовителя с потреби-

телем, отраженном в договоре на поставку, изготовление  укрупнен-

ных камней массой более 16 кг.

4.8 Требования к сырью и материалам

Глинистое сырье, применяемое для изготовления изделий,  должно

соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Добавки и прочие материалы, применяемые для  изготовления  из-

делий. должны соответствовать требованиям  действующих  нормативных

документов, а также технологической документации и обеспечивать по-

лучение изделий с заданными техническими характеристиками.

4.9 Маркировка

4.9.1 Изделия должны маркироваться в каждом пакете  но  одному

в среднем ряду.

4.9.2 На тычковую поверхность маркируемого изделия наносят не-

смываемой краской при помощи трафарета (штампа) или оттиском клейма

в процессе изготовления товарный  знак  предприятия-изготовителя  и

при сертификации продукции - национальный знак соответствия по ДСТУ

2296.

4.10.3 Каждое грузовое место (пакет)  должно  иметь  транспор-

тную маркировку по ГОСТ 14192.

5 Требования безопасности

и охраны окружающей среды

5.1 Изделия керамические нетоксичны, пожаробезопасны.

5.2 Изделия должны изготовляться  в  помещении  с  нормируемым

воздухообменом без индивидуальных средств защиты  работающих.  Пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) пыли и вредных веществ в рабо-

чей зоне не должна превышать 4 мг/м3.

- 11 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

5.3 В зависимости от класса по радиоактивности изделия применя-

ются в соответствии с ДБН В.1.4-1.01.

5.4 Все работы, связанные с выпуском  продукции,  должны  осу-

ществляться в помещениях при постоянно действующей местной  вытяжке

и общей приточно-вытяжной вентиляции по СНиП 2.04.05,  обеспечиваю-

щих чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содер-

жание вредных веществ в которых не должно превышать пределов, уста-

новленных ГОСТ 12.1.005.

5.5 Сточные воды производства должны соответствовать  требова-

ниям СанПиН N 4630-88.

5.6 Содержание выделяемых от производства  вредных  веществ  в

атмосферном воздухе населенных мест не  должно  превышать  значений

"Предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе населенных мест" по СанПнН   3086-84.

5.7 Отходы производства должны временно храниться и  удаляться

в соответствии с требованиями СанПиН   3183-84.

6 Правила приемки

6.1 Изделия должны быть приняты техническим  контролем  пред-

приятия-изготовителя.

6.2 Изделия принимают партиями. Размер партии устанавливают  в

количестве не более суточной выработки одной печи.

Каждая партия должна состоять из изделий одного вида и типа.

6.3 Соответствие качества изделий требованиям настоящего стан-

дарта устанавливают по  данным  приемо-сдаточных, периодических  и

контрольных испытаний.

6.4 Приемо-сдаточные испытания проводятся на определение  по-

казателей внешнего вида, пределов прочности  при  сжатии  и  изгибе

(марки по прочности), средней плотности.

6.5 Для приемо-сдаточных испытаний от  каждой  партии  кирпича

или камней на складе предприятия-изготовителя  отбирают  изделия  в

количестве 0,5%, но не менее 100 шт.

Изделия отбирают из разных клеток или поддонов в  заранее  со-

гласованной последовательности. Отобранные изделия вначале проверяют

на соответствие требованиям настоящего стандарта по размерам,  гео-

метрической форме и показателям внешнего вида, а далее проводят ис-

пытания на образцах, удовлетворяющих этим  требованиям,  по  другим

параметрам согласно таблице 6.

- 12 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Таблица 6

--------------------------------------------------------------------

|Наименование показателей|Количество изделий для|Количество изделий|

|                        |   приемо-сдаточных   |для периодических |

|                        | испытаний от каждой  |  испытаний, шт.  |

|                        |     партии,  шт.     |                  |

|                        |-----------------------------------------|

|                        |  кирпича  |  камней  | кирпича | камней |

|------------------------------------------------------------------|

|Размеры, геометрическая |           |          |         |        |

|форма, внешний вид в    |           |          |         |        |

|соответствии с 4.2      |    100    |    100   |     -   |    -   |

|                        |           |          |         |        |

|Предел прочности:       |           |          |         |        |

|              при сжатии|     10    |      5   |     -   |    -   |

|              при изгибе|      5    |      -   |     -   |    -   |

|                        |           |          |         |        |

|Средняя плотность       |      3    |      3   |     -   |    -   |

|Водопоглощение          |      -    |      -   |     3   |    3   |

|Морозостойкость         |      -    |      -   |     5   |    5   |

|Наличие известковых     |           |          |         |        |

|включений               |      -    |      -   |     5   |    5   |

|------------------------------------------------------------------|

|Примечание. При получении стабильных результатов определения раз- |

|            меров, геометрической формы и показателей внешнего ви-|

|            да в соответствии с 4.2 не менее, чем в пяти партиях  |

|            изделий, отобранных в соответствии с таблицей 6 в те- |

|            чение пяти суток, допускается отбирать для последующих|

|            приемо-сдаточных испытаний от каждой партии по 25 шт. |

--------------------------------------------------------------------

6.6 Не допускается поставка потребителю недожженных  и  переж-

женных изделий.

6.7 Марка кирпича по прочности  устанавливается  по  прочности

образцов при сжатии и изгибе, а камней - по прочности при сжатии.

Допускается гарантировать значение одного из показателей проч-

ности кирпича (предела прочности при сжатии или изгибе),  стабильно

превышающее требования, предъявляемые к марке кирпича.

В этом случае указанный показатель определяется не реже одного

раза в месяц и каждый раз при изменении сырья или технологии  (сос-

тава шихты, параметров формования, режимов сушки и обжига).

6.8 Периодические испытания включают  определение  водоноглощ-

ения, морозостойкости, наличия известковых включений,  радиационно-

гигиеническую оценку.

6.9 Периодические испытания проводят не реже одного раза:

- в две недели - для определения наличия известковых

включений;

- в месяц      - для определения водопоглощения;

- в квартал    - для определения морозостойкости;

- в год        - для определения суммарной удельной

активности естественных радионуклидов в том

случае, если отсутствуют данные поставщика

сырьевых материалов о значении суммарной

удельной активности естественных радионукли-

дов в поставляемых материалах.

- 13 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Периодические испытания по показателям  водопоглощения,  моро-

зостойкости проводят также каждый раз при изменении сырья и  техно-

логии (состава шихты, параметров формования, режимов сушки и  обжи-

га), на наличие известковых включений -  при  изменении  содержания

карбонатных включений в глинистом сырье.

Периодические испытания по определению суммарной удельной  ак-

тивности естественных радионуклидов проводят также каждый  раз  при

изменении сырьевых материалов.

6.10 Если в результате испытаний образцов, отобранных от  каж-

дой партии, будет установлено несоответствие их хотя бы  по  одному

из показателей настоящего стандарта, то по этому показателю  прово-

дят повторные испытания изделий на удвоенном  количестве  образцов,

отобранных от этой партии.

Партию изделий принимают, если результаты повторных  испытаний

удовлетворяют требованиям стандарта; если не удовлетворяют, -  пар-

тия бракуется и может быть предъявлена к  повторной  приемке  после

сортировки предприятием-изготовителем.

6.11 Каждая пария поставляемых изделий  должна  сопровождаться

документом о качестве, в котором указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный

знак;

- наименование и условное обозначение изделий;

- номер и дату выдачи документа;

- номер партии и количество отгружаемых изделий;

- обозначение настоящего стандарта.

6.12 По требованию органов государственного надзора,  потреби-

телей или по предъявлении рекламаций с участием представителей  за-

вода-изготовителя проводятся контрольные, в т.ч. арбитражные испы-

тания, которые включают все показатели приемо-сдаточных и  перио-

дических испытаний или, по согласованию  сторон,  отдельные  (один)

показатели.

Изделия испытывают согласно таблице 6.

7 Методы контроля

7.1 Размеры изделий, толщину наружных стенок, радиус закругле-

ния углов, диаметр цилиндрических пустот,  протяженность трещин,

длину и глубину отбитостей и притуплениостей углов и ребер  изделий

измеряют с погрешностью до 1 мм металлической измерительной  линей-

кой по ГОСТ 427 или специальными контрольными шаблонами.

7.2 Для определения длины и ширины изделий  замеры  производят

в трех местах - по ребрам и середине постели, толщины изделий -  по

ребрам и середине тычка. Для изделий с закругленными углами  замеры

производят на расстоянии 15 мм от ребер. За окончательный результат

принимают среднее арифметическое трех замеров.

Глубину отбитости и притупленности углов и ребер измеряют  при

помощи штангенглубиномера по ГОСТ 162 или угольника по ГОСТ 3749  и

линейки по ГОСТ 427 по перпендикуляру от вершины  угла  или  ребра,

образованного угольником, до поврежденной поверхности.

Для определения отбитости ребер определяют участок с  глубиной

отбитости не более 10 мм, а затем замеряют  длину  отбитости  этого

участка.

Протяженность трещины по постели изделия измеряют линейкой  по

перпендикуляру от наиболее удаленной точки трещины до ее  пересече-

ния с ребром грани, через которую она проходит.

- 14 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Отклонение от прямолинейности ребер и плоскостности граней из-

делий определяют путем замера наибольшего зазора между ребром или

гранью и ребром приложенной к ним металлической линейки или

угольника с погрешностью до 1 мм.

7.3 Отклонение от перпендикулярности граней изделий,  отнесен-

ное к длине 120 мм, определяют стальным угольником путем приложения

его к ложку и замера наибольшего зазора между тычком  и  внутренним

краем угольника с погрешностью измерения не более 1 мм.

Ширину посечек определяют с помощью  мерной  лупы  с  четырех-

кратным увеличением.

7.4 Предел прочности кирпича и камней  при  сжатии  и  кирпича

при изгибе определяют но 2.9, а при контрольных, в т.ч. арбитражных

испытаниях, - но 2.6 ГОСТ 8462.

7.5 Наличие известковых включений ("дутиков") определяют  про-

париванием изделий в сосуде.

Образцы, не подвергавшиеся воздействию  влаги,  укладывают  на

решетку, помещенную в сосуд с крышкой. Налитую под решетку воду по-

догревают до кипения. Кипячение продолжают в течение 1 ч, затем об-

разцы охлаждают в этом закрытом сосуде в течение 4 ч, после чего их

вынимают  и  проверяют  на  соответствие  требованиям  4.2.15   или

4.2.16.

7.6 Массу, среднюю  плотность,  водопоглощение  и  морозостой-

кость изделий определяют по ДСТУ Б В.2.7-42. Водопоглощение опреде-

ляют при насыщении образцов водой температурой (20+-5)оС.

7.7 До накопления опыта определения теплопроводности в  кладке

по 7.8 определяется теплопроводность единичного керамического изде-

лия по ГОСТ 7076 для последующего расчета или определения термичес-

кого сопротивления конкретной многослойной конструкции стены.

7.8 Теплопроводность изделий определяют факультативно но  ГОСТ

26254 в лабораторных условиях в климатической камере с автоматичес-

ким поддержанием температуры в холодной зоне минус  (30+-1)оС  и  в

теплой плюс (20+-1)оС на большом или малом фрагментах стены в  соот-

ветствии с приложением В.

7.9 Для лицевых изделий  дополнительно  определяется  соответ-

ствие лицевой поверхности  кирпича  и  камней  утвержденным  образ-

цам-эталонам по цвету и тону окраски, рисунку рельефа, наличию  пя-

тен, выцветов, отколов, в том числе от известковых включений, недо-

жога, а также других дефектов внешнего вида. Отобранную  от  партии

пробу кирпича и камней укладывают вперемежку с  образцами-эталонами

на вертикально установленном щите площадью не  менее 1 м2.  Осмотр

производят с расстояния 10 м на открытой площадке при дневном осве-

щении. При несоответствии изделий образцам-эталонам партия приемке

не подлежит, изделия могут быть приняты как рядовые.

7.10 Радиационно-гигиеническая оценка производится в соответ-

ствии с требованиями ДБН В.1.4-1.01, ДБН В. 1.4-2.01.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование изделий должно производиться с  примене-

нием в качестве средств пакетирования поддонов типа "ПОД"  по  ГОСТ

18343. Допускается транспортирование изделий автомобильным транспо-

- 15 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

ртом технологическими (разреженными) пакетами без поддонов с приме-

нением в качестве средств пакетирования скрепляющих устройств (съе-

мных и стационарных) в кузовах автотранспортных средств.

8.2 Транспортирование изделий автомобильным, железнодорожным и

водным транспортом должно производиться в соответствии с требовани-

ями нормативной документации, действующей на каждом виде  транспор-

та.

8.3 Погрузка и выгрузка пакетов изделий  должны  производиться

механизированным способом.

8.4 Погрузка изделий навалом  (набрасыванием)  и  выгрузка  их

сбрасыванием не допускаются.

8.5 На поддонах изделия должны быть уложены в "елку"  или  "на

плашок" и "на ребро" с перекрестной перевязкой, обеспечивающей сох-

ранность изделий и надежность при их транспортировании.

8.6 Изделия должны храниться  пакетами  на  поддонах  по  ГОСТ

18343 раздельно по видам, типам и маркам.

8.7 При укладке глазурованных лицевых изделий на  поддон  дол-

жна быть обеспечена сохранность глазурованных поверхностей.

8.8 Допускается хранение рядовых изделий на  ровных  площадках

с твердым покрытием в одноленточных штабелях  пакетами  без  поддо-

нов.

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  продукции

требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспорти-

рования и хранения.

- 16 -

- 25 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Приложение Б

(обязательное)

Примеры условного обозначения изделий,

отгружаемых потребителям в страны СНГ

1 Кирпич керамический рядовой полнотелый  марки  по  прочности

100, плотностью 1650 кг/м3, марки по морозостойкости F-15:

Кирпич КР 100/1650/15/ГОСТ 530-95.

2 Кирпич керамический рядовой пустотелый марки по прочности 150,

плотностью 1480 кг/м3, марки по морозостойкости F-15:

Кирпич КРП 150/1480/15/ГОСТ 530-95.

3 Кирпич керамический рядовой  пустотелый  эффективный  утол-

щенный марки по прочности 125, плотностью 1350 кг/м3, марки по  мо-

розостойкости F-25:

Кирпич КРПЭУ 125/1350/25/ГОСТ 530-95

4 Камень керамический рядовой пустотелый  марки  по  прочности

100, плотностью 1460 кг/м3, марки по морозостойкости F-15:

Камень КРП 100/1460/15/ГОСТ 530-95.

5 Камень керамический рядовой  модульных  размеров  пустотелый

марки по прочности 175, плотностью 1480 кг/м3, марки но морозостой-

кости F-15:

Камень КРМП 175/1480/15/ГОСТ 530-95.

6 Камень керамический рядовой эффективный укрупненный пустоте-

лый с горизонтальным расположением пустот марки  по  прочности  50,

плотностью 1390 кг/м3, марки по морозостойкости F-15:

Камень КРЭУГ 50/1390/15/ГОСТ 530-95.

7 Кирпич керамический рядовой эффективный утолщенный  пустоте-

лый с горизонтальным расположением пустот марки по  прочности  100,

плотностью 1350 кг/м3 марки по морозостойкости F-15:

Кирпич КРЭУГ 100/1350/)5/ГОСТ 530-95.

При условных обозначениях лицевых  изделий  вместо  буквы  "Р"

вводится буква "Л".

- 26 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

Приложение В

(рекомендуемое)

Определение теплопроводности на фрагментах стены

В.1 Определение теплопроводности на большом фрагменте стены

Теплопроводность изделий определяют на большом фрагменте  сте-

ны, размер которого с учетом растворных  швов  должен  соответство-

вать:

- по толщине (б), исходя из условий наличия одного тычкового и

одного ложкового рядов кирпичей или камней; для изделий с гори-

зонтальным расположением пустот фрагмент по толщине изго-

товляют в двух вариантах: первый - из тычкового ряда изделий,

второй - из ложкового;

- по длине (l) и высоте (h) 4,5б, но не менее 1810 мм.

В случае, если высота кирпичной или каменной кладки не соотве-

тствует установленной высоте фрагмента стены, снизу и сверху  фраг-

мент кладки дополняют слоями кладочного раствора, состоящего из ме-

лкого кирпичного боя и сложного раствора в соотношении 50 на 50% по

объему.

Кладку фрагмента стены выполняют с однородной цепной  перевяз-

кой на сложном растворе марки 50 средней плотности 1800 кг/м3  сос-

тава 1:0,9:8 (цемент: известь: песок) по объему, на портландцементе

марки 400 с осадкой конуса для полнотелых изделий 12-13 см, для пу-

стотелых - 9 см.

Кладку фрагмента стены из  укрупненных  изделий  со  сквозными

пустотами размером более 20 мм выполняют с заполнением  пустот  эф-

фективным утеплителем (пористые заполнители, пенополистирол,  пено-

бетон и др.) или по технологии, исключающей заполнение пустот  кла-

дочным раствором.

Изготовленный фрагмент стены выдерживают в  течение  месяца  в

помещении с температурой воздуха 15-20оС и относительной влажностью

40-60%.

Фрагмент кладки устанавливают в климатическую камеру  и  заде-

лывают зазоры по контуру камеры теплоизоляционным материалом.

На внутренней и наружной поверхностях фрагмента стены устанав-

ливают по пять термопар: три на поверхностях ложкового и  тычкового

рядов и две на горизонтальном и вертикальном растворных швах. Прео-

бразователь теплового потока (тепломер) применяют квадратного сече-

ния со стороной, равной сумме высоты одного элемента кладки и  тол-

щины одного растворного шва. Тепломер устанавливают в центре  фраг-

мента стены на внутренней поверхности ложкового элемента кладки с

захватом половины толщины верхнего и нижнего растворных швов (рису-

нок В1).

Испытания проводят в лабораторных условиях  в  соответствии  с

ГОСТ 26254.

Для тепломера и каждой термопары определяют среднеарифметичес-

кое значение показаний за период наблюдений (qi) и (тi),  где i -

номер датчика. Зятем определяют средневзвешенное значение  темпера-

туры (т), учитывающей площадь ложкового и тычкового измеряемых уча-

стков кладки, вертикального и горизонтального  участков  растворных

швов по формуле:

- 28 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

"сумма" тi . Fi

т = ---------------  ,         (1)

"сумма"Fi

где Fi, площадь участка, м2.

Экспериментальное значение теплопроводноcти и изделий в  кладке

в состоянии фактической влажности (Yэксп), Вт/м . К, вычисляют по

формуле:

gб

Yэксп = -------  ,             (2)

тв - тн

где      g - плотность теплового потока, Вт/м2, определяемая по

формуле (5) ГОСТ 26254;

тв, тн - средневзвешенное значение температуры соответственно

внутренней и наружной поверхности фрагмента стены, К;

б - толщина фрагмента стены, м.

За результат принимают  значение  теплопроводности  изделий  в

кладке в сухом состоянии, вычисляемое по формуле:

Yo = Yэксп - КwYэксп,          (3)                                 (3)

где Yo - теплопроводноcть изделий в кладке в сухом состоянии,

Вт/м . К;

w - фактическое значение влажности материала в кладке в

процентах по массе, определяемое по ГОСТ 24816;

К - коэффициент приращения значения теплопроводности в зависи-

мости от влажности материала, принимаемый равным:

- К = 0,09 - для изделий средней плотностью от 1200 до

1500 кг/м3,

- К = 0,11 - для изделий средней плотностью св. 1500 до

1700 кг/м3;

- К = 0,13 - для изделий средней плотностью св. 1700 до

1900 кг/м3.

Для изделий с горизонтальным расположением пустот  за  резуль-

тат принимают значение теплопроводности изделий в  кладке  в  сухом

состоянии, определяемое по формуле:

Ym + 2Yл

Yo = --------- ,               (4)

3

где  Ym, Yл - значение теплопроводности тычкового и ложкового рядов

кладки в сухом состоянии, Вт/м ( К.

В.2 Определение теплопроводности на малом фрагменте стены

По методике Научно-исследовательского  института  строительной

физики Российской Федерации теплопроводность  изделий  определяется

на малом фрагменте стены, состоящем из 12 кирпичей или камней.

Перед испытанием  фрагмент  высушивают  до  постоянной  массы,

покрывают парафином с целью предохранения его от увлажнения в  про-

- 29 -

ДСТУ Б В.2.7-61-97

цессе испытания.

Допускается фрагмент стены не высушивать до постоянной  массы,

а влажность материала определять после окончания испытания в  соот-

ветствии с ГОСТ 24816, пробы  материала  после  испытания  отбирают

шлямбуром из фрагмента стены с места расположения тепломера.

Фрагмент кладки помещают в проем разъемной охранной зоны,  вы-

полненной из материала, близкого по теплофизическим свойствам испы-

тываемым изделиям. Охранная зона вместе с  исследуемым  фрагментом

обжимается крепкой рамкой и устанавливается в  стенку,  разделяющую

климатическую камеру на теплую и холодную зоны. Преобразователь те-

плового потока (тепломер) и термоэлектрические термометры  устанав-

ливают в соответствии с рисунком В1 настоящего приложения.  Испыта-

ния проводят в лабораторных условиях в соответствии с  ГОСТ  26254,

замеряют значение плотности теплового потока (g) и перепадов тем-

ператур (тв - тн).

Экспериментальное значение теплопроводности вычисляют по  фор-

муле (2), теплопроводность изделий в кладке в сухом состоянии -  по

формуле (3) настоящего приложения.

Для изделий с горизонтальным расположением пустот  за  резуль-

тат принимают значение теплопроводности, вычисленное но формуле (4)

настоящего приложения.

УДК                                        Ж 11

91.100.20

Ключевые слова: изделия рядовые, изделия лицевые, кирпич

керамический, камни керамические, марка по

прочности, марка по морозостойкости, наружные

и внутренние стены