ДСТУ Б В.2.7-80-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ЦЕГЛА ТА КАМЕНІ СИЛІКАТНІ

Технічні умови

Держбуд України

Київ 1999

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів та механізації Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 03.12.98  № 279

4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на території України припиняє дію

ГОСТ 379-79 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"

Цей стандарт в частині обов'язкових вимог гармонізований з міждержавним стандартом ГОСТ 379-95 "Кирпич и камни силикатные. Технические условия"

ДСТУ Б В.2.7-80-98

Чинний від 1999-03-01

1 Галузь використання

Даний стандарт поширюється на силікатні цеглу та камені (далі - вироби), які виготовляються способом пресування зволоженої суміші з кремнеземистих матеріалів та вапна або інших вапноуміщуючих в'яжучих із застосуванням добавок або без них з подальшим твердінням під дією пари в автоклаві.

Силікатні вироби слід застосовувати в кам'яних і армокам'яних конструкціях будинків і споруд цивільного, промислового та сільськогосподарського призначення.

Обов'язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або безпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, розділах 4-8. Інші вимоги стандарту - рекомендовані.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

| ДСТУ Б В.2.7-17-95 | Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови |
| --- | --- |
| ДСТУ Б В.2.7-27-95 | Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-32-95 | Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови |
| ДСТУ Б В.2.7-42-97 | Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів |
| ДСТУ Б В.2.7-46-96 | Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови |
| ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) | Смоли епоксидно-діанові неотверджені. Технічні умови |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.019-79 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ 12.4.021-75 | ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.026-76 | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия |
| ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями |
| ГОСТ 162-90 | Штангенглубиномеры. Технические условия |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркули. Технические условия |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 2228-81 | Бумага мешочная. Технические условия |
| ГОСТ 2912-79 | Хрома окись техническая. Технические условия |
| ГОСТ 3749-77 | Угольники поверочные 90°. Технические условия |
| ГОСТ 8135-74 | Сурик железный. Технические условия |
| ГОСТ 8273-75 | Бумага оберточная. Технические условия |
| ГОСТ 8462-85 | Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе |
| ГОСТ 8728-88 | Пластификаторы. Технические условия |
| ГОСТ 9179-77 | Известь строительная. Технические условия |
| ГОСТ 10832-91 | Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия |
| ГОСТ 12172-74 | Клеи фенолополивинилацетальные. Технические условия |
| ГОСТ 14192-77 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 24332-88 | Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии |
| ДБН В. 1.4-1.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні |
| ДБН В.1.4-2.01-97 | Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва |
| ДБН Г. 1-4-95 | Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві |
| СНіП ІІ-12-77 | Защита от шума |
| СНіП 2.04-05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| СанПіН 4630-88 | Санитарные правила и нормы охраны поверхности от загрязнения |
| СанПіН 4946-89 | Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест от загрязнения |
| ПУЕ-85 | Правила устройства электроустановок |
|  | Правила эксплуатации электроустановок потребителя |

3 Основні параметри та розміри

3.1 Види, розміри виробів повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1                                                                У міліметрах

| Вид виробу | Довжина | Ширина | Товщина |
| --- | --- | --- | --- |
| Цегла одинарна | 250 | 120 | 65 |
| Цегла потовщена | 250 | 120 | 88 ——————————— |
| Камінь | 250 | 120 | 138 |
| Примітка. За погодженням із споживачем допускається випускати вироби з іншими розмірами за умови дотримання обов’язкових вимог цього стандарту. |

3.2 Цегла може виготовлятися повнотілою або порожнистою, камені тільки порожнистими.

3.3 За призначенням вироби поділяють на види:

- рядові (Р), які слід використовувати для кладки зовнішніх і внутрішніх стін будинків і споруд;

- лицьові (Л), які слід використовувати для кладки і одночасного облицювання зовнішніх і внутрішніх стін будинків і споруд.

3.4 Лицьові вироби можуть виготовлятися кольоровими: пофарбованими в масі або з поверхневим оздобленням лицьових граней.

3.5 За середньою густиною вироби у висушеному до постійної маси стані поділяють на:

- легкі з середньою густиною до 1450 кг/м3;

- полегшені з середньою густиною від 1451 до 1650 кг/м3;

- важкі з середньою густиною понад 1650 кг/м3.

3.6 За ефективною сумарною питомою активністю природних радіонуклідів вироби поділяють на класи застосування згідно з ДБН В. 1.4-1.01:

- 1-й клас (Аеф ( 370 Бк ( кг-1 );

-  2-й клас (Аеф ( 740 Бк ( кг-1).

3.7 За міцністю вироби поділяють на марки 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.

Лицьові вироби повинні мати марки за міцністю: цегла - не менше 125, камені - не менше 100.

3.8 За морозостійкістю цеглу і камені поділяють на марки F15, F25, F35, F50.

Лицьові вироби повинні мати марку за морозостійкістю не менше F25.

3.9 Умовне позначення силікатних виробів при замовленні або в технічній документації повинне складатися з:

- назви виробу (цегла або камінь);

- літерного позначення, де С означає матеріал, на основі якого виготовлені вироби (силікатні); О або П характеризують цеглу за розмірами (О -одинарна, П - потовщена); Р або Л - вид виробів (Р - рядовий, Л - лицьовий); К указує, що виріб кольоровий;

- цифрових груп, що відокремлені вертикальними рисками і означають марку за міцністю, середню густину, марку за морозостійкістю;

- позначення цього стандарту.

Приклади умовних позначень виробів

Цегла силікатна одинарна рядова марки за міцністю 100, середньою густиною 1800 кг/м3, марки за морозостійкістю F15:

Цегла СОР- 100/1800/15 ДСТУ Б В.2.7-80-98;

Цегла силікатна потовщена лицьова, міцністю 150, середньою густиною 1620 кг/м3, марки за морозостійкістю F25:

Цегла СПЛ - 150/1620/25 ДСТУ Б В.2.7-80-98;

Цегла силікатна потовщена лицьова кольорова марки за міцністю 200, середньою густиною 1850 кг/м3 , марки за морозостійкістю F35:

Цегла СПЛК - 200/1850/35 ДСТУ Б В.2.7-80-98;

Камінь силікатний рядовий марки за міцністю 100, середньою густиною 1450 кг/м3, марки за морозостійкістю F15:

Камінь СР- 100/1450/15 ДСТУ Б В.2.7-80-98.

4 Технічні вимоги

4.1 Вироби повинні відповідати обов'язковим вимогам цього стандарту та виготовлятись за технологічною документацією, яка затверджена у встановленому порядку.

4.2 Характеристики виробів

4.2.1 Граничні відхилення від номінальних розмірів виробу не повинні перевищувати за довжиною, шириною та товщиною ±2 мм.

4.2.2 Вироби повинні мати форму прямокутного паралелепіпеда. Допускається виготовлення лицьових виробів з закругленими вертикальними ребрами радіусом не більше 6 мм.

4.2.3 Непаралельність граней виробів не повинна перевищувати 1 мм.

4.2.4 Поверхня граней виробів повинна бути плоскою, ребра - прямолінійними.

Лицьові поверхні лицьових виробів можуть бути з декоративним покриттям.

4.2.5 Міцність зчеплення декоративного покриття з поверхнею лицьових виробів повинна бути не менше 0,6 МПа (6 кгс/см2).

4.2.6 Лицьові вироби повинні мати дві лицьові поверхні: поперечикову та ложкову.

За погодженням зі споживачем допускається виготовляти лицьові вироби з однією лицьовою поверхнею.

4.2.7 Колір (відтінок кольору) лицьових виробів повинен відповідати затвердженому у встановленому порядку кольору зразка-еталона. Плями на лицьовій поверхні виробів не допускаються.

4.2.8 Отвори у виробах повинні бути нескрізними і розміщуватись перпендикулярно постелі.

4.2.9 Рекомендовані форми, розміри і розташування отворів у виробах, а також порожнистість виробів наведені у додатку А.

Вироби можуть виготовлятися іншої порожнистості, з отворами іншої форми та їх розташуванням за умови відповідності виробів вимогам цього стандарту за іншими показниками.

4.2.10 Товщина зовнішніх стінок порожнистих виробів повинна бути не менше 10 мм.

4.2.11 Відхилення від показників зовнішнього виду не повинні перевищувати на одному рядовому виробі та на нелицьових поверхнях одного лицьового виробу значень, що вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування показників | 3начення |
| --- | --- |
|  | для рядового виробу | для нелицьових поверхонь лицьового виробу |
| 1. Відбитості кутів завглибшки від 10 до 15 мм, шт, не більше | 3 | 2 |
| 2. Відбитості та притупленості ребер завглибшки від 5 до 10 мм, шт, не більше | 3 | 2 |
| 3. Шорсткості або зрив грані завглибшки, мм, не більше | 5 | 3 |
| 4. Тріщини на всю товщину виробу довжиною по постелі до 40 мм, шт | 1 | Не допускаються |

4.2.12 Відбитості і притупленості кутів і ребер, шорсткості або зрив грані, тріщини та інші пошкодження на лицьових поверхнях лицьових виробів не допускаються.

4.2.13 Кількість виробів із зазначеними в таблиці 2 відхиленнями від показників зовнішнього виду у партії рядових виробів не повинна перевищувати 10%, лицьових виробів - 5%.

4.2.14 Дефекти виробів від силікатної суміші, що не погасилася, не допускаються.

4.2.15 Розмір проколів постелі порожнистих виробів не повинен перевищувати 10мм.

4.2.16 Кількість включень зерен, що містяться у щільному природному піску, грудок глини, вапна, сторонніх домішок розміром більше 5 мм у зломі або на поверхні рядових виробів не повинна перевищувати 3 шт, у зломі або на нелицьових поверхнях лицьових виробів - 2 шт, а на їх лицьовій поверхні - не допускається.

4.2.17 У партії кількість половняку не повинна бути більше 3% для рядових виробів і 2% - для лицьових виробів.

Половняком вважають вироби, що складаються з парних половинок або які мають тріщину на всю товщину виробу довжиною по постелі більше ніж 40мм.

4.2.18 Границя міцності каменів на стиск, а цегли на стиск і згин (без вирахування площі порожнин) для відповідної марки за міцністю повинна бути не менше значень, що наведені у таблиці 3.

Таблиця З	                       У мегапаскалях (кгс/см 2)

| Марка цегли і каменів за міцністю | Границя міцності |
| --- | --- |
|  | на стиск | на згин |
|  | Середнє значення для п’яти зразків | Найменше окреме значення | одинарної та потовщеної повноцілої цегли | потовщеної порожнистої цегли |
|  |  |  | середнє значення для п'яти зразків | найменше окреме значення | середнє значення для п'яти зразків | найменше окреме значення |
| 300 | 30,0 (300) | 25,0 (250) | 4,0 (40) | 2,7 (27) | 2,4 (24) | 1,8(18) |
| 250 | 25,0 (250) | 20,0 (200) | 3,5 (35) | 2,3 (23) | 2,0 (20) | 1,6(16) |
| 200 | 20,0 (200) | 15,0(150) | 3,2 (32) | 2,1 (21) | 1,8(18) | 1,3(13) |
| 175 | 17,5(175) | 13,5(135) | 3,0 (30) | 2,0 (20) | 1,6(16) | 1,2(12) |
| 150 | 15,0(150) | 12,5(125) | 2,7 (27) | 1,8(18) | 1,5(15) | 1,1(11) |
| 125 | 12,5(125) | 10,0(100) | 2,4 (24) | 1,6(16) | 1,2(12) | 0,9 (9) |
| 100 | 10,0(100) | 7,5 (75) | 2,0 (20) | 1,3(13) | 1,0(10) | 0,7 (7) |
| 75 | 7,5 (75) | 5,0 (50) | 1,6(16) | 1,1 (11) | 0,8 (8) | 0,5 (5) |

4.2.19 Вироби повинні бути морозостійкими і в насиченому водою стані витримувати без ознак видимих пошкоджень (злущування, розшарування, викришення, відшарування декоративного покриття) не менше 15, 25, 35, 50 циклів для рядових виробів та 25, 35, 50 циклів для лицьових виробів поперемінного заморожування і відтавання для марок за морозостійкістю відповідно F15, F25, F35, F50.

Втрата міцності на стиск виробів після випробування їх на морозостійкість не повинна бути більше 20%.

4.2.20 Водопоглинання виробів повинне бути більше 6%.

4.3 Вимоги до сировини і матеріалів

4.3.1 Для виготовлення виробів застосовують:

- вапно за ГОСТ 9179;

- пісок для виробництва силікатних цегли і каменів за ДСТУ Б В.2.7-32;

- пористі піски за ДСТУ Б В.2.7-17, ДСТУ Б В.2.7-27, ГОСТ 10832. ГОСТ 22263;

- окис хрому за ГОСТ 2912;

- залізний сурик за ГОСТ 8135.

Допускається застосування інших матеріалів, які відповідають вимогам чинної нормативної документації на ці матеріали та забезпечують отримання виробів із заданими технічними характеристиками.

4.4 Маркування

4.4.1 Маркуванню підлягає один виріб зовнішнього ряду кожного штабеля (пакету).

4.4.2 На виріб наносять марку за міцністю та позначення виготовлювача.

4.4.3 При поставці вироби укладають у пакети. При укладанні лицьових виробів з декоративним покриттям між лицьовими поверхнями прокладають цупкий папір за ГОСТ 2228 або ГОСТ 8273.

4.4.4 Як засоби пакетування слід використовувати піддони зі стяжками або обв'язкою, скріплюючі пристрої - за діючою нормативною документацією.

4.4.5 Транспортне маркування повинне відповідати вимогам ГОСТ 14192 та виконуватись українською мовою.

При поставці продукції за межі України маркування виконується українською мовою та мовою, що зумовлена контрактом.

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

5.1  Силікатні вироби нетоксичні, негорючі, вибухобезпечні.

5.2 В залежності від ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів (класу застосування) вироби застосовуються у відповідності з ДБН В.1.4-1.01.

5.3 Повітря робочої зони повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

5.4 Санітарно-гігієнічні умови праці повинні відповідати ГОСТ 12.1.007, СНіП 2.04-05, СНіП 11-12.

5.5 Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією за ГОСТ 12.4.021.

5.6 Технологічне обладнання повинне відповідати вимогам  ГОСТ 12.2.003.

5.7 Виробничі процеси повинні відповідати вимогам безпеки за ГОСТ 12.3.002.

5.8 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009.

5.9 Нанесення на виробниче обладнання розпізнавального забарвлення, знаків безпеки слід виконувати за ГОСТ 12.4.026.

5.10 Загальні вимоги захисту працюючих - за ГОСТ 12.4.011.

5.11 Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту за ГОСТ 12.4.028.

5.12 Вміст шкідливих речовин у викидах вентиляційних установок в атмосферне повітря не повинен перевищувати норм ГДК, що встановлені для підприємств відповідно до вимог ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3,02, СанПіН 4946.

5.13 Експлуатація електрообладнання повинна здійснюватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019, а також у відповідності з ПУЕ та "Правилами эксплуатации электроустановок потребителя".

5.14 Організація навчання працюючих безпеці праці повинна проводитись за ГОСТ 12.0.004.

5.15 Цехи повинні бути забезпечені засобами пожежогасіння згідно з правилами пожежної безпеки на промисловому підприємстві.

5.16 Стічні води виробництва повинні відповідати СанПіН 4630.

5.17 Тверді відходи виробництва повинні тимчасово зберігатись і видалятись у відповідності з вимогами СанПіН 3183.

6 Правила приймання

6.1 Вироби повинні бути прийнятими технічним контролем підприємства-виготовлювача. Приймання виробів проводять партіями. Розмір партії встановлюють у кількості, яка вивантажена з одного автоклаву. Партія повинна складатися з цегли або каменів одного виду і призначення, однієї марки за міцністю та морозостійкістю, які виготовлені з матеріалів одного виду та якості.

6.2 Для перевірки відповідності виробів вимогам цього стандарту проводиться контроль їх якості, який включає приймально-здавальні та періодичні випробування.

6.3 Приймально-здавальні випробування проводять за такими показниками:

- зовнішній вид;

- наявність дефектів від силікатної суміші, що не погасилася;

- розміри і правильність форми виробів, розміри проколів постелі;

- наявність включень у зломі та на поверхні виробів;

- колір (відтінок кольору) лицьових виробів;

- границя міцності на стиск;

- границя міцності на згин (для цегли);

- середня густина.

6.4  Періодичні випробування проводять не рідше одного разу:

на місяць - для визначення міцності зчеплення декоративного покриття з поверхнею лицьових виробів;

на квартал - для визначення водопоглинання, морозостійкості виробів;

на рік - для визначення ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів у тому випадку, якщо відсутні дані постачальника про значення ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів у матеріалах, що поставляються.

6.5 Періодичні випробування за показниками міцності зчеплення декоративного покриття з поверхнею лицьових виробів, водопоглинання, морозостійкості виробів проводять також кожного разу при зміні сировини або технології.

Періодичні випробування щодо визначення ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів проводять також кожного разу при зміні сировинних матеріалів.

6.6 Для проведення приймально-здавальних і періодичних випробувань вироби відбирають від партії в кількості 100 шт.

Вироби відбирають випадковим способом без огляду із зовнішніх і внутрішніх рядів штабелів (пакетів) і перевіряють на відповідність вимогам цього стандарту за зовнішнім видом.

6.7 3 числа виробів, що задовольняють цим вимогам, відбирають вироби для проведення приймально-здавальних випробувань за іншими показниками і періодичних випробувань у кількості, яка вказана у таблиці 4.

Таблиця 4

| Найменування показників | Кількість виробів для приймально-здавальних випробувань від кожної партії, шт | Кількість виробів для періодичних випробувань, шт |
| --- | --- | --- |
|  | цегли | каменів | цегли | каменів |
| Розміри і правильність форми | 20 | 20 | - | - |
| Колір (відтінок кольору) лицьових виробів | 10 | 10 | - | - |
| Границя міцності на стиск | 10 (або 10 парних половинок) | 5 | - | - |
| Границя міцності на згин | 5 | - | - | - |
| Наявність включень | 2 | 2 | - | - |
| Міцність зчеплення декоративного покриття з поверхнею лицьових виробів | - | - | 3 | 3 |
| Середня густина | 3 | 3 | - | - |
| Водопоглинання | - | - | 3 | 3 |
| Морозостійкість | - | - | 20 | 20 |
| Примітка. Для визначення відповідності кольорових цегли і каменів еталону за кольором (відтінком кольору) можуть біти використані також вироби, що відібрані для випробувань за іншими показниками. |

6.8 При одержанні стабільних результатів визначення показників зовнішнього виду у відповідності з 4.2.11 - 4.2.14, 4.2.17 не менше ніж у п'яти послідовних партіях дозволяється у подальшому відбирати для проведення приймально-здавальних випробувань від кожної партії вироби в кількості 20шт.

6.9 При одержанні незадовільних результатів контролю за 6.8 приймання партії у подальшому проводять за 6.6.

6.10 При незадовільних результатах контролю виробів хоч за одним показником проводять повторні випробування за цим показником подвоєної кількості зразків, що відібрані з тієї самої партії.

Партію виробів приймають, якщо результати повторних випробувань задовольняють вимогам цього стандарту.

При незадовільних результатах повторної перевірки партія бракується.

6.11 За вимогою органів державного нагляду, споживачів або за пред'явленням рекламацій за участю представників заводу-виготовлювача проводяться контрольні, у т.ч. арбітражні випробування, які включають всі показники приймально-здавальних і періодичних випробувань або, за погодженням сторін, окремі (один) показники.

Вироби випробовують згідно з 6.6, 6.7.

6.12 Кожна партія виробів або її частина, що поставляється споживачу, повинна супроводжуватись документом про якість, в якому зазначають:

- найменування підприємства-виготовлювача і (або) його товарний знак;

- номер і дату видачі документа;

- найменування та умовне позначення виробів;

- номер партії і кількість виробів, що відвантажуються;

- водопоглинання;

- границю міцності на згин;

- середню густину;

- ефективну сумарну питому активність природних радіонуклідів (клас застосування);

- міцність зчеплення декоративного покриття з поверхнею лицьових виробів;

- позначення цього стандарту.

7 Методи контролю

7.1 Розміри виробів, радіус закруглення, непаралельність граней, товщину зовнішніх стінок, розміри проколів, довжину тріщин, глибину шорст-костей і зрив грані, глибину відбитостей кутів і ребер, розмір включень вимірюють за допомогою лінійки за ГОСТ 427, штангенциркуля за ГОСТ 166, штангенглибиноміру за ГОСТ 162, косинця за ГОСТ 3740, спеціального контрольного шаблону з похибкою не більше       1 мм.

7.2 Для визначення довжини та ширини виробів вимірювання проводять у трьох місцях - по ребрах та середині постелі, товщини - по середині поперечика та ложка.

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне вимірів.

7.3 Для визначення непаралельності вимірюють чотири ребра:

при формуванні на постіль - за товщиною, на ложок - за шириною, на поперечик - за довжиною і вираховують як різницю найбільшого і найменшого значень вимірів.

7.4 Розмір проколів визначають штангенциркулем за найбільшим виміром.

7.5 Шорсткості або зрив грані визначають виміром зазору між гранню виробу та ребром лінійки, що прикладена до неї.

7.6 Глибину відбитостей кута або ребра вимірюють за допомогою штангенглибиноміру або косинця та лінійки по перпендикуляру від вершини кута або ребра, що утворений косинцем, до пошкодженої поверхні.

7.7 Довжину тріщини по постелі цегли або каменю вимірюють по прямій від точки початку тріщини до її перетину з ребром грані, через яку вона проходить на всю товщину виробу.

7.8 Кількість виробів з дефектами, що наведені у 4.2.13, 4.2.17, визначають на виробах, які відібрані згідно з 6.6, 6.8.

7.9 Дефекти від силікатної суміші, що не погасилася, визначають візуально по наявності на виробах здутин, лущення поверхні, сітки мілких тріщин, збільшення об'єму.

7.10 Кількість включень та їх розмір визначають на поверхні виробів та на зломі їх парних половинок.

7.11 Перевірку кольору пофарбованих лицьових виробів проводять методом порівняння його з двома зразками-еталонами, один з яких пофарбовано у допустимо блідий тон, а другий - у допустимо насичений того самого кольору. Вироби, які пофарбовані слабше зразка-еталона блідого тону і сильніше зразка-еталона насиченого тону, прийманню не підлягають.

Порівняння з еталонами проводять на відкритому майданчику при денному світлі на відстані 10 м. Вироби, що випробовують, встановлюють у виді вертикальної стінки між еталонами.

7.12 Марку за міцністю цегли встановлюють за границею міцності на стиск та на згин.

Марку за міцністю каменів встановлюють за границею міцності на стиск.

7.13 Границю міцності на стиск та згин виробів визначають за ГОСТ 8462. Допускається визначати міцність на стиск неруйнівним ультразвуковим методом за ГОСТ 24332.

7.14 Водопоглинання, масу, середню густину, морозостійкість визначають за ДСТУ Б В.2.7-42.

7.15 Міцність зчеплення декоративного покриття з поверхнею виробів визначають методом відриву металевої пластинки завтовшки від 3 до 5 мм і розміром 20 мм х 20 мм, яку приклеєно до декоративного покриття.

Пластинку з петлею приклеюють до декоративного покриття виробу клеєм БФ-2 за ГОСТ 17172 або клеєм такого складу (частин за масою):

- епоксидна смола за ГОСТ 10587 ............ 100;

- поліетиленполіамін за ГОСТ 8728 ........... 10;

- портландцемент за ДСТУ Б В.2.7-46 ...... 250.

Перед відривом по периметру пластинки проводять надріз декоративного покриття. Відрив декоративного покриття проводять не раніше ніж через 2 доби після витримування зразків при кімнатній температурі.

Міцність зчеплення Rзч , МПа (кгс/см2 ), визначають за формулою

,                                          (1)

де Р - руйнівне навантаження, кН (кгс);

F - площа відриву покриття, см2 .

Міцність зчеплення декоративного покриття з поверхнею виробу визначають як середнє арифметичне результатів визначення міцності на трьох зразках.

7.16 Радіаційний контроль виробів проводять згідно з ДБН В.1.4-2.01.

8 Транспортування та зберігання

8.1 Вироби транспортують усіма видами транспорту у відповідності з Правилами перевезень вантажів, які діють для кожного виду транспорту, та вимогами документації з навантаження та кріплення вантажів, що затверджені в установленому порядку.

8.2 Вироби повинні транспортуватись пакетами. За узгодженням із споживачем допускається транспортування виробів іншими способами.

8.3 Навантаження та розвантаження виробів повинні здійснюватись механізованим способом з допомогою спеціальних захватів та механізмів.

8.4 Забороняється навантаження виробів накиданням та розвантаження їх скиданням.

8.5 Вироби зберігають штабелями, пакетами на рівних, чистих майданчиках з твердим покриттям, окремо за видами та марками, а лицьові вироби -і за кольором.

Висота штабелів, розміри проходів між ними повинні відповідати технічним нормативам, що установлені в ДБН Г. 1-4.

9 Гарантії виготовлювача

Підприємство-виготовлювач гарантує відповідність виробів вимогам цього стандарту при дотриманні умов їх транспортування та зберігання.

Код КНД 91.100.20

(Ж11)

УДК 691.316.006.354

Ключові слова:

цегла силікатна, камені силікатні, вироби рядові, вироби лицьові, зовнішні і внутрішні стіни, марка за міцністю, марка за морозостійкістю, технічні вимоги, контроль.